GHID

PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ

A BLOCURILOR DE LOCUINŢE,

Indicativ GP 123 – 2013

CUPRINS

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

SECŢIUNEA 1: Obiect

SECŢIUNEA a 2-a:   Domeniul de aplicare

SECŢIUNEA a 3-a:	Referinţe principale

SECŢIUNEA a 4-a:	Terminologie

CAPITOLUL II: PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE

CAPITOLUL III: CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII TERMICE

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

SECŢIUNEA a 2-a: Sisteme preconizate pentru termoizolarea pereţilor exteriori (partea opacă)

SECŢIUNEA a 3-a: Sisteme propuse pentru termoizolarea acoperişurilor terasă

SECŢIUNEA a 4-a: Sisteme pentru termoizolarea acoperişurilor cu şarpantă

SECŢIUNEA a 5-a: Sisteme pentru termoizolarea planşeelor peste spaţii neâncălzite

SECŢIUNEA a 6-a: Sisteme pentru termoizolarea plăcilor de pe sol

SECŢIUNEA a 7-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor preconizate pentru lucrările de reabilitare termică

SECŢIUNEA a 8-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale produselor utilizate pentru lucrările de reabilitare termică

CAPITOLUL IV: CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII HIDROFUGE

SECŢIUNEA 1: Date de temă (informative) privind izolaţiile hidrofuge/termohidrofuge

SECŢIUNEA a 2-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor şi produselor propuse pentru lucrările de reabilitare hidrofugă

CAPITOLUL V:CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A ELEMENTELOR EXTERIOARE VITRATE (FERESTRE ŞI UŞI)

SECŢIUNEA 1: Date de temă

SECŢIUNEA a 2-a: Modalităţi de reabilitare a tâmplăriei exterioare

SECŢIUNEA a 3-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale tâmplăriei pentru cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor

SECŢIUNEA a 4-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

SECŢIUNEA a 5-a Elemente fixate pe faţadă adiacente golurilor de ferestre şi uşi

CAPITOLUL VI:   PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE  INSTALAŢII

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

SECŢIUNEA a 2-a: Date de temă

SECŢIUNEA a 3-a: Soluţii posibile de reabilitare energetica a instalaţiilor

SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor

SECŢIUNEA a 5-a: Criterii de performanţă ale lucrărilor de instalaţii

CAPITOLUL VII: CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXECUŢIE

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

SECŢIUNEA a 2-a: Lucrări pentru pregătirea suprafeţelor suport

SECŢIUNEA a 3-a: Montarea tâmplăriei (ferestre şi uşi exterioare)

SECŢIUNEA a 4-a: Aplicarea straturilor ansamblului termoizolant compact la pereţi

SECŢIUNEA a 5-a: Aplicarea termoizolaţiei la planşeele peste spaţii neâncălzite

SECŢIUNEA a 6-a: Aplicarea termoizolaţiei la acoperişuri

SECŢIUNEA a 7-a: Aplicarea stratului/sistemului hidroizolant

SECŢIUNEA a 8-a: Lucrările de reabilitare a instalaţiilor

ANEXA 1 - CERINŢE  MINIME  PENTRU  CARACTERISTICILE  TEHNICE  ALE  PRODUSELOR  TERMOIZOLANTE

Tabelul 1.1 – Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale produselor din polistiren expandat  (EPS);

Tabelul 1.2 – Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale produselor din polistiren extrudat  (XPS);

Tabelul 1.3– Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale produselor din vată minerală (MW);

ANEXA 2 (informativă) - PREVEDERI LEGATE DE INSCRIPŢIONAREA PRODUSELOR DIN POLISTIREN EPS SAU XPS

ANEXA 3 - REFERINŢE TEHNICE ŞI LEGISLATIVE

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

SECŢIUNEA 1: Obiect

Prezentul ghid se referă la proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei şi a sistemelor de încălzire, necesare pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Art.2

Ghidul include în conceptul de reabilitare termică ansamblul de lucrări de intervenţie necesare şi posibil de aplicat pe ansamblul clădirii (elemente de construcţie şi instalaţii).

Art.3

Ghidul a fost elaborat în principal pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. Prevederile acestuia se pot aplica şi pentru reabilitarea termică a locuinţelor unifamiliale.

Informaţiile tehnice din prezentul ghid se pot utiliza împreună cu reglementarea  tehnică „Soluţii cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013.

Art.4

Ghidul prezintă alcătuiri constructive, niveluri de performanţă pentru materialele şi sistemele utilizate, precum şi diverse moduri de realizare ale soluţiilor de reabilitare termică, care pot fi adoptate în vederea reducerii consumului de energie şi anume:

- sporirea rezistenţelor termice ţinând seama de performanţele prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, sau superioare acestora, acolo unde este posibil, pentru partea opacă -  pereţi exteriori, planşee spre exterior sau peste subsol neîncălzit, placa pe sol (la clădiri cu sau fără subsol) şi planşeul de peste ultimul nivel, prin izolare termică, cu menţiunea că în prezenta reglementare nu se specifică grosimea termoizolaţiei, determinarea prin calcule a acesteia făcându-se pe baza altor reglementări tehnice în domeniu;

- utilizarea tâmplăriei eficiente energetic realizată fie prin recondiţionarea tâmplăriei exterioare existente, aferentă spaţiilor comune şi apartamentelor, fie prin înlocuirea acesteia cu tâmplărie nouă, adecvată;

- refacerea instalaţiilor, înlocuirea sau completarea acestora pentru îmbunătăţirea randamentului şi reducerea consumului de energie.

Art. 5

Ghidul cuprinde prevederi necesare proiectanţilor şi executanţilor, precum şi celorlalţi factori interesaţi, cu privire la :

- reglementările tehnice specifice, aplicabile, şi standardele, în vigoare, care trebuie respectate la proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică

- clasele şi nivelurile minime de performanţă ale sistemelor în ansamblu şi ale produselor din alcătuirea acestora (în principal termo şi hidroizolante) care stau la baza alegerii, în etapa de proiectare şi la departajarea sistemelor, în etapa de licitare;

- condiţiile care se impun în execuţie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări şi coordonarea acestora din punct de vedere tehnologic.

Art. 6

Ghidul sintetizează şi corelează informaţii din reglementările tehnice specifice, aplicabile, şi standardele, în vigoare,  referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe.

Ghidul răspunde necesităţii de specificare/explicitare a caracteristicilor produselor utilizate ca termosistem la pereţi, planşee sau plăci şi termohidroizolaţii la acoperişuri cuprinse în detaliile din reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, sub denumirea generică de termoizolaţie sau hidroizolaţie.

Ghidul completează lista măsurilor pentru îmbunătăţirea performanţei energetice cu intervenţii asupra instalaţiilor existente şi relaţiile de coordonare a acestora cu lucrările de reabilitare a anvelopei.

SECŢIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare

Prezentul ghid se adresează proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici, auditorilor energetici pentru clădiri, executanţilor, responsabililor tehnici cu execuţia, diriginţilor de şantier, operatorilor economici din domeniu, autorităţilor publice, organismelor de verificare/control, investitorilor, proprietarilor, precum şi celorlalţi factori interesaţi.

Ghidul se utilizează în etapa de stabilire a soluţiilor de reabilitare a clădirilor, pentru asigurarea datelor necesare elaborării proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi în principal a caietelor de sarcini pentru executarea lucrărilor şi pentru principalele produse (pentru termoizolaţie, hidroizolaţie şi tâmplărie), utilizate la lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.

Prevederile prezentului ghid se aplică la lucrările de reabilitare termică a anvelopei şi instalaţiilor din blocurile de locuinţe existente, în scopul scăderii consumului specific pentru încălzire sub valorile prescrise, precum şi, cu titlu informativ, la proiectarea blocurilor de locuinţe noi.

Ghidul nu se referă la lucrările de reabilitare termică pentru:

- clădiri cuprinse în lista de patrimoniu sau situate în zonele protejate stabilite potrivit legii;

- clădiri de locuinţe cu strat de protecţie şi finisaj a anvelopei din: lambriuri de lemn, produse polimerice sau compozite combustibile;

- locuinţe individuale, unifamiliale cu alte structuri decât cele din zidărie şi beton;

- clădiri cu pereţi cortină.

SECŢIUNEA a 3-a:	Referinţe principale

Prezentul ghid va fi utilizat împreună cu reglementările tehnice specifice, aplicabile şi standardele în vigoare, indicate în anexa nr.3 - Referinţe tehnice şi legislative.

SECŢIUNEA a 4-a:	Terminologie şi abrevieri

TERMINOLOGIE

În tot cuprinsul prezentei reglementări tehnice, termenii şi sintagmele utilizaţi/utilizate au următoarele semnificaţii:

- Anvelopă

totalitatea elementelor de construcţie care separă şi protejează volumul interior, locuit, al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii interioare cu medii higrotermice diferite;

- Sistem

structură multicomponentă realizată din diferite produse compatibile reunite într-un ansamblu unitar cu atestare de conformitate alcătuit în scopul îndeplinirii uneia sau mai multor funcţiuni (exemplu: sistem termohidroizolant);

- Termoizolaţie sau izolaţie termică, strat termoizolant

strat component al anvelopei având ca principală caracteristică valoarea mică a conductivităţii termice de calcul şi care contribuie preponderent la asigurarea parametrilor de performanţă higrotermică a acesteia stabiliţi prin legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare;

- Tasare

caracteristică mecanică privind deformabilitatea unui material, exprimată prin variaţia relativă a grosimii acestuia, sub efectul unei încărcări statice prestabilite funcţie de tipul de material;

- Hidroizolaţie sau izolaţie hidrofugă

componentă a anvelopei clădirii cu rol de protecţie a acesteia şi a spaţiului aferent împotriva acţiunii de infiltrare a apei provenită din diferite surse;

- Structură (alcătuire) hidroizolantă

ansamblu multistrat de produse cu proprietăţi hidrofuge (în principal) care compun o hidroizolaţie;

- Strat d.d.c. (difuzie, decompresiune, compensare)

component al anvelopei clădirilor, realizat cu produse hidroizolante şi piese prefabricate, care asigură egalizarea presiunii şi evacuarea în exterior a vaporilor de apă din straturile alcătuitoare ale anvelopei;

- Etanşeitate la apă

proprietate definitorie a hidroizolaţiei, caracterizată prin clase de impermeabilitate şi care constă în stoparea acţiunii de pătrundere a apei în elementele de construcţie sau în spaţiile delimitate de acestea;

- Sudare

proces de îmbinare (lipire) realizat după înmuierea suprafeţelor care urmează a fi unite (fie prin încălzire, fie cu ajutorul unui solvent) prin presarea zonei de suprapunere;

- Lipire cu adeziv

proces de îmbinare realizat prin aplicarea unor adezivi sau a unor benzi adezive, pe suprafeţele care vor fi unite, urmată de presarea suprapunerilor;

- Plasă din fibre de sticlă

denumire generică a ţesăturii (plasei) din fire continui de sticlă utilizată ca armătură a stratului de grund de bază al termosistemului compact;

- Exploatare

utilizarea anvelopei în limitele prescrise cu respectarea măsurilor obligatorii de întreţinere şi verificare;

- Durată de exploatare

perioada de timp în care o componentă a anvelopei asigură cerinţele stabilite privind aptitudinea sa de utilizare, condiţionată de verificare şi întreţinere periodică;

- Nivel

valoare dată care corespunde limitei superioare sau inferioare a unei cerinţe; nivelul este dat de valoarea declarată pentru caracteristica respectivă;

- Clasă

o combinaţie de două niveluri ale aceleiaşi caracteristici, între care trebuie să se situeze performanţa, unde nivelurile sunt date de valoarea declarată a caracteristicii respective;

- Fluaj

variaţie continuă şi lentă a deformaţiilor materialelor supuse la solicitări continue de lungă durată;

- Faţadă ventilată, termoizolată

sistem de anvelopă multistrat în care între faţa exterioară a termoizolaţiei lipită de pereţii suport şi componenta de protecţie şi finisare, fixată mecanic, se crează un strat de aer aflat în legatură cu aerul exterior clădirii.

ABREVIERI

În tot cuprinsul prezentei reglementări tehnice, abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

- ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

sistem compus de izolare termică la exterior sau termosistem compact;

- VLP (Valoare limită dată de producător)

valoare limită, minimă sau maximă, declarată de producător şi care trebuie obţinută în timpul încercărilor de verificare a caracteristicilor produsului;

- VDP (valoare declarată de producător)

valoare declarată de producător însoţită de o toleranţă declarată;

- IGU (isolating glass unit): EVI,

element de vitraj izolant;

- HPL (High Pressure Laminates)

produse sub formă de plăci (panouri) impregante cu răşini termosudabile, presate la temperaturi şi presiuni ridicate;

- ACP (Aluminium Composite Panels)

panouri compozite din aluminiu alcătuite dintr-un miez din material termoplastic între două foi de aluminiu finisate în diferite culori;

- PP-R:

polipropilenă reticulată;

- Notaţii preluate din versiunea în limba română (SR EN) a standardelor europene pentru produsele termoizolante fabricate din:

EPS – polistiren expandat; XPS – spumă de polistiren extrudat; MW – vată minerală (bazaltică, de sticlă sau din fibre ceramice); GW – vată minerală de sticlă (vată minerală din nisip sau sticlă topită); SW – vată minerală bazaltică; CG – sticlă celulară

PUR – spumă rigidă de poliuretan; PF – spumă fenolică; PIR – poliizocianurat;

WW – vată de lemn; WF – fibre de lemn; EPB – perlit expandat; ICB – plută expandată.

- Principalele materiale sintetice utilizate ca foi flexibile hidroizolante pentru acoperişuri:

  - Materiale plastice:

PE – polietilenă; PE-C – polietilenă clorurată; PP – polipropilenă; PVC – policlorură de vinil;

PIB – poliizobutilenă; CSM sau PE-CS – polietilenă cloro-sulfonată; EBA – etilen/butil acetat;

EEA –etilen/etilacetat, Terpolimer etilen/etilacetat; ECB sau EBT – etilen, copolimer, bitum;

EVAC – etilen/vinilacetat; FPO sau PO-F – poliolefină flexibilă; EPP sau PP-F – polipropilenă;

TPO – poliolefină termoplastică

  - Cauciucuri tip elastomeri:

BR – cauciuc butadienic; CR – cauciuc cloroprenic; CSM – cauciuc polietilen cloro-sulfonil;

EPDM –etilen-propilen-dien-terpolimer; IIR – cauciuc izopren-izobuten (butil cauciuc);

NBR – cauciuc acrilonitril-butadienic (nitril cauciuc);

  - Cauciucuri termoplastice:

EA – amestec elastomeric; MPR – topitură de cauciuc procesabilă;

SEBS – stiren etilen butilen stiren; TPS sau TPS-SEBS – SEBS copolimeri;

TPE – elastomeri termoplastici, nereticulaţi; TPE-X – elastomeri termoplastici, reticulaţi;

TPV – cauciuc termoplastic vulcanizat;

- Simboluri relaţionate cu nivelele declarate ale caracteristicilor de performanţă ale produselor termoizolante, notate conform standardelor armonizate:

| Nr. crt. | Simbolul nivelului, valorii sau clasei declarate pentru: | Metoda de încercare Standardul SR EN sau EN Număr: |
| --- | --- | --- |
|  | Simbol | Denumirea |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | RD | Rezistenţă termică declarată | 12667 sau 12939 |
|  | λD | Conductivitate termică |  |
|  | L | Toleranţe lungime | 822 |
|  | W | Toleranţe lăţime |  |
|  | T | Toleranţe grosime | 823 |
|  | S | Toleranţe perpendicularitate | 824 |
|  | P | Toleranţe planeitate | 825 |
|  | DS(N) | Stabilitate dimensională în condiţii de laborator normale constante | 1603 |
|  | DS(TH) | Stabilitate dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate | 1604 |
|  | BS | Rezistenţa la încovoiere | 12089 |
|  | DLT | Stabilitatea dimensională, deformaţia, în condiţii de sarcină la compresiune şi temperatură | 1605 |
|  | CS (10) | Efortul de compresiune la o deformare de 10% | 826 |
|  | FT | Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ | 12091 sau 12087 |
|  | TR | Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe | 1607 |
|  | CC(i1/i2/y) | Fluajul de compresiune | 1606 |
|  | SD | Rigiditatea dinamică | 29052-1 |
|  | CP | Compresibilitate Grosimea, d L Grosimea, d B Reducerea de lungă durată a grosimii | 12431 1606 |
|  | WL(T) | Absorbţia de apă de lungă durată prin imersie | 12087 |
|  | WD(V) | Absorbţia de apă de lungă durată prin difuziune | 12088 |
|  | MU | Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă, μ, (pentru produsele omogene); | 12086 |
|  | Z | Rezistenţa la vaporii de apă, (pentru produsele acoperite) |  |
|  | ρa | Densitatea aparentă | 1602 |
|  | AF | Rezistenţa la trecerea aerului | 29053 |
|  | PL(P) | Penetrarea sub sarcină concentrată | 12430 |
|  | PL(5) | Sarcina concentrată pentru 5 mm deformaţie |  |
|  | FW | Variaţia abaterii de la planeitate după imersia parţială | 825 |
|  | TP | Rezistenţa la tracţiune paralelă cu feţele | 1608 |

CAPITOLUL II: PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

  - Etapele pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a blocurilor de locuinţe existente sunt conform legislaţiei în vigoare la data întocmirii proiectului.

  - Proiectul pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe va cuprinde detalieri (enumerarea nu este limitativă) cu privire la:

- realizarea unei componente termoizolante aplicată blocului de locuinţe existent, pe pereţii exteriori, peste planşeul ultimului nivel şi sub planşeul dintre primul nivel sau parter şi spaţiile reci sau mai puţin încălzite adiacente (hol, subsol, gang);

- realizarea componentei hidroizolante cu rol de protecţie împotriva pătrunderii apei în structura anvelopantă şi la interior:

- hidroizolaţie aplicată pe acoperişurile terasă ale blocului de locuinţe sau pe elemente adiacente (copertine, logii, balcoane);

- învelitoare, executată pe acoperişuri cu şarpantă;

- hidroizolaţie aferentă subsolurilor şi soclurilor clădirilor.

- recondiţionarea şi completarea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, sau, după caz, înlocuirea acestora cu tâmplărie performantă energetic, precum şi realizarea, concomitent cu înlocuirea tâmplăriei, pe lângă ventilarea naturală, a sistemelor de ventilare mecanică sau higroreglabile adecvate, pentru a asigura o rată a ventilării spaţiilor de minimum 0,5 l/h;

- verificarea, repararea sau înlocuirea instalaţiilor aferente clădirii;

- dotarea (după caz) cu echipamente/instrumente utile necesare monitorizării consumurilor energetice.

CAPITOLUL III: CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII TERMICE

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

Datele tehnice referitoare la realizarea componentei termoizolante a clădirii pentru asigurarea cerinţei fundamentale „economie de energie şi izolare termică” se asigură pe baza calculelor de dimensionare a straturilor termoizolante cuprinse în Raportul de audit energetic elaborat de către auditorul energetic atestat în condiţiile legii.

Datele pentru tema de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică a blocului de locuinţe, inclusiv realizarea de expertize, relevee, etc., se stabilesc de către beneficiar, împreună cu proiectantul/ consultantul de specialitate.

SECŢIUNEA a 2-a: Sisteme preconizate pentru termoizolarea pereţilor exteriori (partea opacă)

Prevederi generale

- Pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe se utilizează, de regulă, soluţia de poziţionare a termoizolaţiei pe faţa exterioară a pereţilor de închidere perimetrală a blocului, pentru realizarea unei mai bune protecţii termice fără a se reduce suprafaţa utilă a apartamentelor,  pentru a se asigura tratarea unitară din punct de vedere arhitectural-ambiental a blocului de locuinţe, precum şi pentru asigurarea continuităţii protecţiei termice în scopul reducerii efectelor punţilor termice.

- Termoizolaţia aplicată la exterior este integrată într-un ansamblu termoizolant compact (de ex. termosistem, ETICS) sau într-o faţadă cu strat de aer ventilat.

- Termoizolaţia aplicată la interior se adoptă în situaţia unor pereţi fără acces la faţa exterioară (pereţi la rosturi), precum şi în cazul în care se impune păstrarea caracterului arhitectural iniţial al faţadelor.

- Pentru realizarea componentei termoizolante a unei clădiri se poate utiliza numai unul sau o combinaţie de ansambluri termoizolante, alese de proiectant în funcţie de caracteristicile elementelor de construcţie pe care se va aplica (orientare, expunere la acţiuni mecanice, cerinţe estetice sau funcţionale, etc.).

Ansamblurile termoizolante şi alcătuirea acestora se vor înscrie în clasele de reacţie la foc indicate în SR EN 13501-1+A1, astfel încăt să respecte cerinţa fundamentală privind securitatea la incendiu, precum şi prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Componenta termoizolantă şi componenta de protecţie şi finisaj se vor aplica pe pereţii exteriori ai blocului de locuinţe, numai după efectuarea operaţiunilor de pregătire a acestora, operaţiuni care se prevăd în documentaţia tehnico-economică şi care constau în:

- localizarea şi înlăturarea porţiunilor de tencuială neaderentă şi a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

- înlăturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, muşchi, etc. şi a placărilor ceramice;

- rectificarea tencuielii şi a suprafeţelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

- rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele blocurilor de locuinţe învecinate;

- efectuarea străpungerilor necesare instalaţiilor (hote, coşuri centrale termice);

- încheierea lucrărilor de reparaţii sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre şi uşi), precum şi a izolaţiei hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Termosistem compact (ETICS) (figura 1 – schemă de principiu).

  - Termosistemul compact constituie un ansamblu unitar realizat prin aplicarea pe şantier a mai multor straturi, într-o succesiune definită, alcătuite din produse prefabricate sau predozate livrate ca un sistem compatibil specific fiecărui ansamblu.

  - Componenta termoizolantă şi componenta de protecţie şi finisaj formează un ansamblu compact solidarizat pe componenta rezistentă şi între ele prin adezivitatea produselor utilizate.

  - Termosistemul se aplică pe partea opacă a pereţilor exteriori inclusiv pe perimetrul golurilor şi se etanşează pe conturul tâmplăriei; în cazul în care se aplică pe suprafeţele orizontale sau înclinate expuse acţiunii directe a precipitaţiilor sau pe care poate stagna apa este necesar să se prevadă măsuri de protecţie a termosistemului (glafuri, straturi hidroizolante, copertine).

  - În detaliu, termosistemul compact este alcătuit din următoarele straturi, indicate în ordinea tehnologică, de la componenta rezistentă (constituită de pereţii din beton, zidărie de B.C.A. sau produse ceramice) spre exterior:

- adezivul specific pentru lipirea izolaţiei termice pe suport (partea opacă a pereţilor);

- plăcile termoizolante (componenta termoizolantă);

- mijloace de fixare mecanică (ancore, dibluri expandabile, profile);

- unul sau două straturi de protecţie (grund sau masă de şpaclu din mortar adeziv) din care cel puţin unul conţine o armătură (ţesătură din fire de sticlă, plasă metalică, etc.);

- materialul de finisare specific sistemului (tencuială decorativă, placaj ceramic, etc.).

  - Proiectantul va indica pentru termosistemul ales, următoarele:

- particularităţile constructive şi ordinea operaţiunilor;

- cota la care se fixează profilul de soclu sau cota bazei termoizolaţiei;

- zonele expuse acţiunilor mecanice pe care se vor executa măsuri de protecţie suplimentare: armare cu două rânduri de plasă şi/sau placaj ceramic în loc de tencuiala decorativă sau înlocuirea plăcilor de polistiren expandat (EPS) sau vată minerală (MW) cu plăci din polistiren expandat (EPS) cu rezistenţă mărită la compresiune (de exemplu EPS 150), sau utilizarea la socluri a plăcilor din polistiren extrudat (XPS) cu caneluri sau striaţii;

- modul în care se lipesc plăcile termoizolante: în aderenţă totală (cu mortar adeziv) sau în benzi continue pe contur şi puncte (cu adeziv), în funcţie de produsul ales şi indicaţiile din fişa tehnică a acestuia;

- modul de dispunere şi caracteristicile elementelor de fixare mecanică (dibluri, şuruburi, etc.) adaptate fiecărui tip de strat suport;

- elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale şi detalii, având în vedere regulamentul de intervenţie al zonei şi faptul că pentru evitarea apariţiei crăpăturilor şi desprinderilor în stratul de protecţie şi finisare este necesară scăderea tensiunilor datorate impactului temperaturii asupra suprafeţei acestuia prin alegerea culorii în funcţie de orientarea predominantă a blocului de locuinţe din punct de vedere al expunerii la soare şi al coeficientul de reflexie indicat în catalogul de culori din documentaţia termosistemului;

- etapele lucrării pentru care se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse şi fazele determinante propuse prin proiectul tehnic.

NOTĂ: Această figură este o schemă de principiu, nu constituie un detaliu de execuţie şi

nu exclude utilizarea şi a altor procedee de fixare mecanică sau de finisare.

Sistem termoizolant cu strat de aer ventilat (Figura 2 – schemă de principiu).

- Sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat constă în realizarea unor alcătuiri multistrat din produse fabricate industrial şi asamblate pe şantier cu toleranţe mici, proprii construcţiilor metalice, la care spaţiul dintre termoizolaţie şi protecţie (placare) constituie un strat de aer ventilat natural, rezultat din sistemul constructiv, cu rol de eliminare a vaporilor de apă din anvelopă.

- Componenta de protecţie şi finisaj (placare) se fixează pe un schelet metalic ancorat mecanic de pereţi, amplasat peste termoizolaţie pentru a nu crea punţi termice şi a nu întrerupe continuitatea acesteia; placarea poate fi executată din plăci, casete sau panouri metalice (plane sau profilate monostrat sau multistrat termoizolante), stratificate HPL, elemente ceramice, plăci armate cu fibre sau panouri compozite din aluminiu (ACP sau similare).

- Profilele scheletului metalic (montanţi, traverse, console) şi caracteristicile ancorelor de fixare (diametru, tip, număr) sunt indicate de furnizor şi trebuie verificate prin calcule de rezistenţă la condiţiile impuse de amplasament (zona seismică, expunere la vânt), de tipul suportului (beton, B.C.A., corpuri ceramice) de grosimea izolaţiei şi de tipul placajului.

- Componenta termoizolantă se va realiza din produse hidrofobizate, ignifugate, sub formă de plăci sau saltele, suplimentate cu măsuri de limitare a propagării incendiului de la un nivel la altul pe faţadă, având clasa de reacţie la foc corelată cu înălţimea blocului de locuinţe conform prevederilor art. 19 şi cu respectarea cerinţelor prevăzute în reglementările tehnice specifice privind securitatea la incendiu, aplicabile, în vigoare:

  - plăcile se fixează cu prinderi mecanice (în majoritatea sistemelor) sau prin lipire cu adezivi;

  - saltelele, protejate cu folii permeabile la vaporii de apă şi impenetrabile pentru particulele anorganice desprinse din produsul termoizolant, se ancorează cu fixări mecanice care vor păstra grosimea constantă a termoizolaţiei, vor constitui măsuri antitasare a acesteia şi de protecţie la infiltraţii accidentale din precipitaţii.

- Planeitatea pereţilor se realizează prin reglarea profilelor scheletului metalic, dar acest lucru nu exclude rectificarea pereţilor existenţi (cu excepţia efectuării egalizării şi planeităţii tencuielilor – art.20).

- Ansamblul multistrat termoizolant cu strat de aer ventilat se realizează, după efectuarea străpungerilor, fixarea componentelor instalaţiilor, pregătirea suportului (pereţilor) şi înlocuirea tâmplăriei exterioare, în următoarea ordine tehnologică de montaj:

- ancorarea scheletului metalic pe componenta rezistentă a blocului de locuinţe;

- fixarea termoizolaţiei din plăci sau saltele având folia de protecţie antivânt, permeabilă la vaporii de apă, spre exterior; pentru situaţiile în care din calcul reiese necesitatea prevederii unei bariere contra vaporilor, aceasta se va aplica pe peretele existent înainte de fixarea termoizolaţiei;

- fixarea profilelor de închidere pe contur a străpungerilor;

- montarea elementelor de placare (componenta de protecţie şi finisaj).

NOTĂ: Această figură este o schemă de principiu şi nu constituie un detaliu de execuţie

SECŢIUNEA a 3-a: Sisteme propuse pentru termoizolarea acoperişurilor terasă (Fig. 3 şi 4)

Majoritatea blocurilor de locuinţe existente au acoperişul de tip terasă necirculabilă, cu acces ocazional pentru intervenţii cu următoarea alcătuire:

- structură din beton armat;

- termoizolaţie existentă din diverse produse: plăci de BCA, zgură sau cenuşă, etc., acoperită cu o şapă de egalizare şi protecţie care constituie suportul pentru stratul de hidroizolaţie bituminoasă.

Reabilitarea acoperişurilor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

- deoarece durata de exploatare a hidroizolaţiei este, în general, mai redusă decât a termoizolaţiei, soluţiile propuse trebuie să fie structurate astfel încât efectuarea ulterioară a intervenţiilor la hidroizolaţie să nu afecteze termoizolaţia;

- având în vedere spaţiul cu acces nerestricţionat al teraselor şi condiţiile climatice ale amplasamentului, varianta de aplicare a termoizolaţiei ranversate trebuie condiţionată de:

- măsuri de realizare a planeităţii suportului şi de protecţie contra efracţiei;

- calcularea greutăţii stratului de lestare în funcţie de caracteristicile produselor termoizolante (grosime, densitate) pentru evitarea deplasării plăcilor termoizolante sub acţiunea apei sau a vântului;

- întocmirea instrucţiunilor pentru efectuarea verificărilor periodice privind comportarea termoizolaţiei în timp şi după fiecare fenomen meteorologic deosebit (furtună, ploaie torenţială, etc.);

- în vederea reducerii solicitărilor asupra construcţiilor existente, alcătuirile termohidroizolante prevăzute în cadrul reabilitărilor trebuie să cuprindă, după caz,:

- produse cu greutăţi specifice reduse (plăci EPS, PUR, PIR sau similare în loc de produse vrac sau din plăci de BCA care necesită şapă);

- straturi drenante din materiale sintetice în loc de pietriş sau alte agregate;

- reducerea utilizării procedeelor „umede” (şape);

- pentru protejarea mediului să se înlocuiască lipirea cu bitum topit cu tehnologiile de sudare („la cald”) a membranelor cu bitum preaplicat ori a membranelor termoadezive, sau cu lipirea cu adezivi („la rece”) ori cu membrane autoadezive;

- pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu să se prevadă, în toate cazurile posibile, în limita rezervei de capacitate portantă a planşeului suport, ca terasele protejate cu dale sau pietriş să se refacă în sistem de terase grădină (verzi);

- să se înlocuiască membranele cu autoprotecţie din paiete de ardezie cu membrane autoprotejate cu granule din compuşi chimici absorbanţi de CO2.

NOTĂ: Această figură este o schemă de principiu şi nu constituie un detaliu de execuţie

NOTĂ: Această figură este o schemă de principiu şi nu constituie un detaliu de execuţie

SECŢIUNEA a 4-a: Sisteme pentru termoizolarea acoperişurilor cu şarpantă

Proiectantul va concepe detaliile de execuţie pentru termoizolarea acoperişurilor în conformitate cu documentaţia tehnică a producătorului, respectând prevederile reglementărilor tehnice privind proiectarea mansardelor la clădiri de locuit, aplicabile, în vigoare.

Termoizolaţia amplasată în pod pe planşeul de peste ultimul nivel, cu grosimea determinată pe baza calculelor termotehnice, va fi prevăzută din spumă poliuretanică rigidă aplicată prin pulverizare in situ sau din plăci din produse organice sau anorganice rezistente la compresiune, protejate cu o şapă din mortar de ciment armată cu plasă metalică dimensionată adecvat încărcărilor.

La locuinţele unifamiliale se acceptă ca termoizolaţia să se execute din saltele sau produse vrac fără rezistenţă la compresiune, acoperite cu folie antipraf şi de pardoseala podului realizată din duşumea din produse de lemn (scânduri, dulapi, plăci OSB) fixată pe grinzişoare (cuşaci) din lemn.

Acoperişurile înclinate vor avea termoizolaţia amplasată:

- pe intradosul şi între căpriorii şarpantei (la interior):

  - această alcătuire împreună cu materialul termoizolant trebuie să asigure, prin straturile de aer create, ventilarea naturală a elementelor din lemn ale şarpantei;

  - straturile termoizolante vor fi dispuse astfel încât permeabilitatea acestora să crească de la interior spre exterior, pentru evitarea acumulării umidităţii în termoizolaţie;

  - termoizolaţia va fi protejată pe faţa superioară împotriva pătrunderii apei din exterior, a curenţilor de aer şi atacurilor biologice (rozătoare, insecte, etc);

  - termoizolaţiile din produse sub formă de plăci sau saltele, fără condiţii de rezistenţă la compresiune, vor fi protejate la interior de folii cu rol de barieră contra vaporilor de apă şi cu lambriuri sau plăci de gips carton în structura indicată în detaliul de şarpantă (Figura 5);

  - produsele vrac se vor utiliza în structura de la punctul anterior (d) numai ambalate în saci din materiale permeabile la vaporii de apă dar impenetrabile pentru microparticulele anorganice desprinse;

  - în situaţia utilizării plăcilor din polistiren se vor prevedea, dacă este cazul, straturi de separare pentru a se evita contactul acestora cu produse pe bază de solvenţi sau conservanţi ai lemnului care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului.

- peste astereala acoperişului:

- acest sistem impune utilizarea de panouri termoizolante rezistente la compresiune, cu stabilitate dimensională la temperaturile extreme la care este supusă uneori o învelitoare (sub -25˚C sau peste +60˚C);

- executarea sistemelor constructive (opritoarelor) necesare pentru împiedicarea alunecării sau smulgerii ansamblului alcătuit din învelitoare şi suportul din şipci al acesteia;

- sistemul necesită următoarele operaţiuni: desfacerea învelitorii existente, repararea asterelei, aplicarea barierei contra vaporilor, a termoizolaţiei şi a foliei anticondens, executarea caroiajului de şipci şi asamblarea învelitorii.

SECŢIUNEA a 5-a: Sisteme pentru termoizolarea planşeelor peste spaţii neîncălzite

Protecţia termică a apartamentelor din blocurile de locuinţe faţă de spaţiile neîncălzite adiacente se va prevedea pe faţa exterioară a planşeului (respectiv intradosul planşeului de peste subsol, hol, etc., inclusiv grinzile şi aproximativ 50 cm zidurile sau diafragmele aferente).

Izolaţia termică se va proiecta în una din următoarele soluţii:

- produse termoizolante (plăci, saltele, etc.) ca strat de umplutură a spaţiului dintre planşeul din beton armat şi plafonul din plăci de gips-carton rezistente la umiditate fixate pe un caroiaj din profile din tablă zincată; produsele MW vrac se vor utiliza numai ambalate în saci din materiale permeabile la vaporii de apă dar impenetrabile pentru microparticulele anorganice desprinse;

- plăci de vată minerală (MW) caşerate pe faţa văzută şi fixate de planşeu cu dibluri;

- spumă poliuretanică aplicată prin pulverizare şi protejată cu vopsea;

- plăci termoizolante (EPS, MW, etc.) acoperite cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă sau din sârmă zincată (rabiţ).

Detaliile pentru termoizolarea planşeelor spre spaţiile neîncălzite se concep în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică a producătorului.

SECŢIUNEA a 6-a: Sisteme pentru termoizolarea plăcilor de pe sol

La blocurile de locuinţe care nu au subsol, termoizolaţia se poate aplica în interiorul apartamentelor de la parter, în una din următoarele variante:

- nu se modifică cota actuală a pardoselii;

- se păstrează sau se asigură, cel puţin, înălţimea minimă a încăperilor conform reglementărilor în vigoare şi dacă există acceptul proprietarului, în cunoştinţă de cauză, cu implicaţiile modificării cotei actuale a pardoselii (de obicei înălţarea ei) ca urmare a aplicării termoizolaţiei, protecţiei acesteia şi a noii pardoseli peste placa din beton existentă.

Ridicarea cotei pardoselii nu se recomandă datorită numeroaselor dezavantaje şi necesită o analiză amănunţită, înainte de adoptarea acestei soluţii, deoarece implică:

- reducerea înălţimii utile a camerelor;

- modificarea înălţimii golurilor de uşi şi a uşilor;

- desfacerea pardoselii actuale şi refacerea pantelor şi racordului sifonului de pardoseală din grupurile sanitare;

- revizuirea sau acceptarea înălţimilor diferite ale treptelor scărilor de acces şi spre etajul 1;

- reducerea înălţimii parapetelor ferestrelor;

- uneori, în funcţie de grosimea termoizolaţiei, demontarea corpurilor de încălzire şi repoziţionarea lor mai sus, dacă înălţimea parapetelor permite; în caz contrar este necesară înlocuirea acestora sau înălţarea parapetelor cu modificarea golurilor ferestrelor.

În cazul adoptării acestei soluţii, produsele termoizolante aplicate sub pardoseală vor avea rezistenţă mărită la compresiune şi absorbţie de apă redusă, iar detaliile se vor concepe în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică a furnizorului sau din soluţiile cadru.

În situaţia în care placa sau pereţii perimetrali prezintă zone umede, executarea pardoselilor se va face numai după efectuarea unei expertize de specialitate care va indica măsurile de eliminare a cauzelor infiltraţiilor şi tratamentul antiigrasie, după executarea acestor lucrări şi uscarea completă a suportului.

În cazul în care termoizolarea pardoselii nu se poate executa prin interior, reabilitarea termică se va limita la termoizolarea soclului, prevăzută a se efectua odată cu lucrările de termoizolare a faţadelor; termoizolarea soclului va reduce efectul punţii termice de la racordarea soclului cu placa peste sol; termoizolaţia soclului va fi aplicată şi sub cota trotuarului pe o adâncime de aproximativ 50 cm.

SECŢIUNEA a 7-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor preconizate pentru lucrările de reabilitare termică

Cerinţe aplicabile utilizării sistemelor furnizate ca ansamblu unitar

(1)  Se admite utilizarea unui sistem furnizat ca ansamblu unitar sub numele sau sub marca unui operator economic dacă se respectă următoarele cerinţe:

- sistemul este marcat şi etichetat conform specificaţiei tehnice aplicabile;

- sistemul este furnizat însoţit de declaraţia de conformitate / declaraţia de performanţă emise de către operatorul economic, conform specificaţiei tehnice aplicabile, după caz agrementul tehnic în construcţii şi avizul tehnic în valabilitate al acestuia, precum şi instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă, redactate în limba română;

- performanţele declarate ale sistemului corespund prevederilor din proiectul tehnic de reabilitare termică a blocului de locuinţe.

(2)  Se admite utilizarea unui sistem alcătuit de către executantul lucrării de reabilitare termică din componente achiziţionate independent, dacă se respectă următoarele cerinţe:

a) pentru componentele achiziţionate:

  - sunt marcate şi etichetate conform specificaţiei tehnice aplicabile;

  - sunt însoţite de declaraţia de conformitate / declaraţia de performanţă emise de către fabricanţii acestora, conform specificaţiei tehnice aplicabile, după caz agrementul tehnic în construcţii şi avizul tehnic în valabilitate al acestuia, precum şi instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă, redactate în limba română;

b) pentru sistem:

1. face obiectul unui agrement tehnic în construcţii şi avizul tehnic aferent acestuia în valabilitate, având ca titular executantul lucrării de reabilitare termică a clădirii;

2. este însoţit de declaraţia de conformitate emisă de către executantul lucrării de reabilitare termică a clădirii, conform agrementului tehnic prevăzut la lit. a);

3. performanţele sistemului determinate şi prevăzute în agrementul tehnic corespund prevederilor din proiectul de reabilitare termică a clădirii.

(3)  Documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) pct.2 şi lit.b) pct.1 şi 2, se păstrează la cartea tehnică a construcţiei, prin grija investitorului şi a executantului lucrării de reabilitare termică.

(4)  Instrucţiunile şi/sau informaţiile de siguranţă sau, după caz, agrementul tehnic trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii:

- lista de produse, detaliile de execuţie şi rezultatele încercărilor referitoare la bariera antifoc, în cazul în care este prevăzută pentru împiedicarea propagării focului prin izolaţia termică;

- studiu privind comportarea în timp a termosistemului propus (furnizat), sau prezentarea documentată a unor lucrări importante realizate în trecut cu sistemul ofertat;

- buletine de încercări care să ateste calitatea termosistemului (rezistenţă la îngheţ-dezgheţ, performanţe higrotermice, etc.);

- detalii de execuţie cu modul de realizare al zonelor cu racorduri dificile: rosturi de dilataţie, socluri, atice, ferestre, copertine, etc.;

- referinţe privind timpii tehnologici obligatorii pe fiecare strat şi faze determinante;

- lista măsurilor necesare pentru asigurarea durabilităţii;

- durabilitatea estimată (cel puţin egală cu perioada de recuperare a investiţiei) şi garanţia acordată după montaj termosistemului;

- descriere produse auxiliare şi detalii de montaj.

Investitorul şi executantul lucrării de reabilitare termică a clădirii se vor asigura că proiectul tehnic este conform reglementărilor tehnice aplicabile la data ordinului de începere a lucrărilor. În caz contrar, investitorul va lua măsurile legale necesare pentru asigurarea conformităţii proiectului tehnic cu aceste reglementări tehnice.

Criterii şi niveluri de performanţă pentru termosistemul compact (ETICS)

- Caracteristicile minime ale căror performanţe trebuie prevăzute în proiectul tehnic de reabilitare termică a clădirii sunt cuprinse în SR EN 13499 şi respectiv SR EN 13500.

- Termosistemul compact (ETICS) cu termoizolaţie din polistiren expandat (EPS) şi/sau vată minerală (MW) va îndeplini cerinţele şi nivelurile determinate pentru sistem şi pentru produsele din alcătuirea acestuia conform metodelor de eşantionare, condiţionare şi încercare indicate în tabelul 4 din SR EN 13499 şi respectiv SR EN 13500, cu următoarele precizări:

| Nr. Crt. | Cerinţe conform standardelor referitoare la termosistem (ETICS) |
| --- | --- |
|  | Caracteristici | SR EN 13499 | SR EN 13500 |
|  |  | EPS | MW |
| 1. | Rezistenţa termică a termosistemului | Valoare minimă conform 4.2 |
| 2. | Rezistenţa mecanică şi stabilitatea Rezistenţa la aderenţă a grundului de protecţie (de bază) de placa termoizolantă; Rezistenţa la aderenţă a adezivului la placă şi suprafaţa minimă de lipire a plăcilor pe suport; Rezistenţa la smulgere a ETICS fixat cu mijloace mecanice. | Conform 4.3 Conform 4.3.1 Conform 4.3.2 Conform 4.3.3 |
| 3. | Reacţia la foc a termosistemului | Conform 4.4 |
| 4. | Toleranţe geometrice şi caracteristici fizico- mecanice ale produselor termoizolante. | Conform 4.5 |
| 5. | Rezistenţa la tracţiune a plasei de armare. | Conform 4.6 |
| 6. | Permeabilitatea la apă a suprafeţei sistemului (grundul de protecţie). | Conform 4.7 |
| 7. | Rezistenţa la impact: I 2 – în zona de câmp a faţadei; I 10 – în zona soclului şi a intrărilor. | Conform tabel 2 |
| 8. | Rezistenţa la penetrare: PE 200 – în zona de câmp a faţadei; PE 500 – în zona soclului şi a intrărilor. | Conform tabel 3 |
| 9. | Permeabilitatea la vaporii de apă a stratului de protecţie şi a finisajului | Conform 4.10 |
| 10. | Durabilitatea şi aderenţa stratului de finisaj | Conform 4.11 |

- Furnizorul va efectua marcarea şi etichetarea conform prevederilor art. 8, cu indicarea codului de identificare al termosistemului propus conform prevederilor art. 6 din SR EN 13499 sau SR EN 13500, în funcţie de materialul termoizolant utilizat.

Criterii şi niveluri de performanţă pentru sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat

  - Acest ansamblu este livrat de un furnizor care centralizează produsele compatibile necesare (profile de aluminiu şi oţel inox, produse termoizolante, şuruburi, nituri şi dibluri metalice, adezivi, panouri de placare şi finisaj) fabricate în secţiile proprii şi/sau de către alţi operatori economici.

  - Furnizorul trebuie să respecte cerinţele precizate în art.37.

  - Furnizorul va prezenta următoarele date susţinute de documentele aferente:

- clasificarea privind reacţia la foc a ansamblului;

- rezistenţa la smulgere a ancorajelor mecanice;

- rezistenţa scheletului de susţinere a elementelor de placare la încărcările statice, seismice şi din vânt şi indicarea procedeului de calcul a ansamblului precum şi valorile principalelor caracteristici (săgeată maximă admisibilă, module de elasticitate, momente de inerţie, greutate proprie, etc.);

- caracteristicile adezivului şi în principal aderenţa în cazul fixării placărilor cu adeziv;

- rezistenţa la smulgere a placărilor fixate mecanic pe scheletul metalic (date referitoare la niturile sau şuruburile pentru fixare, număr, distanţe interax, diametrul găurii pentru asigurarea dilatării libere a elementului de placare), rezistenţa placajului la UV, umiditate şi îngheţ-dezgheţ;

- dimensiuni maxime şi minime ale panourilor de placare, stabilitatea dimensională şi rezistenţă termică;

- caracteristicile produselor termoizolante.

  - Furnizorul va asigura şi următoarea documentaţie:

- tehnologia de asamblare a sistemului termoizolant şi lista tuturor elementelor componente precum şi detaliile de asamblare cu indicarea toleranţelor de montaj;

- date privind comportarea în timp a ansamblului sau prezentarea documentată a unor lucrări importante realizate în trecut cu sistemul ofertat şi durabilitatea estimată;

- lista cu activităţi de întreţinere şi condiţii de exploatare pentru asigurarea durabilităţii sistemului pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de recuperare a investiţiei.

  - Proiectantul va verifica, va adapta sistemul la condiţiile reale de amplasament şi va indica caracteristicile produselor termoizolante conform codului de identificare aferent acestora.

Criterii şi niveluri de performanţă pentru lucrările de reabilitare termică a acoperişurilor

        - La acoperişurile tip terasă lucrările de reabilitare termică se execută împreună cu lucrările de refacere a izolaţiei hidrofuge. Clasele şi nivelurile caracteristicilor produselor de izolare termică utilizate sunt conform Secţiunii a 8-a - Criterii şi niveluri de performanţă ale produselor utilizate pentru lucrările de reabilitare termică, iar ale produselor hidroizolante sunt indicate în

Capitolul IV - Condiţii pentru proiectarea lucrărilor de izolaţii hidrofuge.

        - Izolaţia termică la acoperişurile cu şarpantă se execută fie păstrându-se învelitoarea existentă, funcţională, fie împreună cu lucrările de refacere a învelitorii. Caracteristicile cerute izolaţiei termice sunt indicate în Secţiunea a 8-a, în conformitate cu cerinţele cuprinse în standardele de produse din anexa nr. 3- Referinţe tehnice şi legislative.

        - Pentru izolaţia termică a şarpantelor din lemn producătorul trebuie să declare următoarele caracteristici cerute de standardele aferente produselor utilizate:

- rezistenţa termică RD – trebuie declarată întotdeauna;

- conductivitatea termică λD – trebuie declarată atunci când este posibil;

- lungimea, lăţimea, grosimea, stabilitatea dimensională;

- clasa de reacţia la foc (mai ales în cazul în care este diferită de A1 sau A1FL);

- absorbţia de apă şi transmisia vaporilor de apă;

- rezistenţa la trecerea aerului.

SECŢIUNEA a 8-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale produselor utilizate pentru lucrările de reabilitare termică

Produse termoizolante pe bază de polistiren

- Produsele pe bază de polistiren expandat (EPS) cu specificaţie în SR EN 13163 sau polistiren extrudat (XPS) cu specificaţie în SR EN 13164, se livrează sub formă de plăci cu dimensiunile de 1000×500 mm respectiv 1250×600 mm şi grosimi la comandă (uzual 50 până la 120 mm).

- Plăcile din polistiren se utilizează la toate tipurile de izolaţii termice cu restricţiile impuse în principal de comportarea la foc, rezistenţa la tracţiune-forfecare, rezistenţa la compresiune şi rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, pentru:

      - pereţi şi planşee la exterior în cadrul termosistemului compact;

      - pereţii subsolurilor, la exterior sau interior;

      - planşee peste subsoluri, la intrados;

      - planşee peste ultimul nivel, în pardoseala podurilor;

      - acoperişuri înclinate;

      - acoperişuri terasă în structuri termohidroizolante.

- Plăcile din polistiren extrudat (XPS), nu se prevăd ca suport pentru hidroizolaţia din membrane cu autoprotecţie, la acoperişurile terasă, deoarece temperaturile pozitive (>+60˚) conduc la deformări ireversibile ale produselor.

- Suplimentar faţă de cerinţele termosistemului compact (ETICS) furnizorul va completa documentaţia pentru plăcile din polistiren EPS propuse cu următoarele caracteristici determinate pe baza standardelor indicate în SR EN 13163:

      - rezistenţa termică (RD) şi conductivitatea termică (λD);

      - caracteristicile geometrice: lungimea (L), lăţimea (W), grosimea (T), perpedicularitatea (S) şi planeitatea plăcilor (P) se vor încadra în clasele de L2, W2, T2, S2 şi respectiv P4 cu toleranţele indicate în tabelul 1 din SR EN 13163;

      - stabilitatea dimensională în condiţii normale de laborator. Valoarea nu trebuie să depăşească cerinţa clasei DS (N) 2 indicată în tabelul 2 din SR EN 13163;

      - stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate. Modificările relative în lungime, lăţime şi grosime trebuie să se încadreze în cerinţele şi condiţiile cuprinse în tabelul 3 din SR EN 13163 aferente cel puţin nivelului DS (70, -) 2;

      - efortul de compresiune la o deformaţie de 10% trebuie să fie mai mare decât nivelul declarat: CS (10) 80, corespunzător cerinţei indicate în tabelul 5 din SR EN 13163;

      - comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (pentru cazul în care este diferită de clasa E);

      - rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe se consideră ca minimum nivelul TR 120 cu cerinţa indicată în tabelul 6 din SR EN 13163;

      - rezistenţa la încovoiere – valorile vor fi mai mari decât nivelul declarat: BS 150 cu cerinţa corespunzătoare cuprinsă în tabelul 7 din SR EN 13163;

      - rezistenţa la îngheţ-dezgheţ determinată conform prevederilor de la 4.3.10 din SR EN 13163;

      - factorul de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă, µ, se va determina şi declara conform 4.3.11 din SR EN 13163. La proiectarea ansamblului se va avea în vedere varianta de utilizare a plăcilor de polistiren cu microcanale pentru ventilarea straturilor alcătuitoare ale termosistemului.

- Proiectantul va indica în proiect produsul din polistiren expandat (EPS) prevăzut pentru termosistemul compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13163 cu următoarele clase şi niveluri minime:

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 125 – CS (10) 80 –– DS (N) 2 –

DS (70, -) 2 – TR 120.

- Pentru polistirenul expandat prevăzut în zona soclului proiectantul va modifica valoarea rezistenţei la încovoiere, nivelul devenind: BS 170. Se vor introduce:

      - condiţiile de deformaţie în condiţii specificate pentru sarcina de compresiune şi temperatură: DLT (2) 5 cu cerinţa indicată în tabelul 4 din SR EN 13163;

      - absorbţia de apă de lungă durată prin imersia totală va avea nivelul WL (T) 2 cu valoarea încadrată conform tabelului 8 din SR EN 13163;

      - absorbţia de apă prin difuziune va avea nivelul WD (V) 5 cu cerinţa conform tabelului 9 din  SR EN 13163.

Codul de identificare pentru polistirenul prevăzut în zona de soclu-subsol va fi:

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 2 –

DLT (2) 5 – WL (T) 2 – WD (V) 5

- Pentru plăcile de polistiren expandat (EPS) utilizate ca termoizolaţie la acoperişurile terasă, proiectantul va solicita producătorului şi va indica suplimentar faţă de clasele enumerate, următoarele:

      - nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (εct) şi reducerea totală a grosimii (εt) sub efortul de compresiune declarat (σc) determinate cel puţin corespunzător pentru 10 ani ca timp de extrapolare conform 4.3.8 din SR EN 13163;

      - concomitent cu nivelul declarat pentru efortul de compresiune la o deformare de 10 % propus/solicitat, plăcile din polistiren expandat trebuie să satisfacă simultan cerinţele nivelului declarat (BS) pentru rezistenţa la încovoiere (σB) şi rezistenţa la forfecare (τ) cuprinse în tabelele 5, 7, C1 şi D1 din SR EN 13163 care indică şi standardele pentru determinarea acestor caracteristici.

      - în proiect se va indica tipul de produs din EPS, notând următorul cod de identificare:

EPS – EN 13163 – T3 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 5 –    CC (2/1,5/10) 5 – CP3

      - efortul de compresiune, CS (10) 120, se va nota ca nivel minim pentru termoizolaţia din plăci de polistiren acoperite cu şapă de ciment, iar pentru termoizolaţia din plăcile de polistiren care susţin direct hidroizolaţia se va alege CS (10) 150 ca nivel minim.

- Pentru zonele de soclu, subsol, pereţi la parter din zona intrărilor în clădiri şi în alte zone expuse acţiunilor mecanice distructive, ca izolaţie termică a termosistemului compact se prevede utilizarea plăcilor din polistiren extrudat cu feţe striate (XPS) pentru care furnizorul trebuie să indice următoarele caracteristici determinate prin metodele de încercare cuprinse în tabelul 9 din SR EN 13164:

  - rezistenţa termică declarată (RD) şi conductivitatea termică declarată (λD) determinate în conformitate cu standardele şi anexele A şi C indicate la 4.2.1 din SR EN 13164;

  - caracteristicile geometrice (lungime, lăţime, perpendicularitate şi planeitate) vor avea toleranţele din tabelul 1, iar grosimea (d) va fi clasa T3 cu toleranţele indicate în tabelul 2 din SR EN 13164;

  - comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (dacă este superioară clasei E);

  - stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate determinată conform 4.2.4 sau 4.3.2 cu nivelul DLT(2)5 indicat în tabelul 4 din SR EN 13164;

  - efort de compresiune la o deformaţie de 10% (σ10) sau rezistenţa la compresiune (σm) – determinată conform 4.2.5 cu nivelul minim CS (10\Y)300 şi cerinţa aferentă conform tabelului 3 din SR EN 13164;

  - rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe – TR 200 cu cerinţa conform tabelului 5 din     SR EN 13164.

  - fluajul de compresiune – CC (i1 / i2 / y) σc indicat pentru plăcile utilizate la pereţii subsolurilor în contact cu pământul, se va determina şi declara conform 4.3.4 din SR EN 13164;

  - absorţia de apă de lungă durată prin imersie – WL(T)1,5 cu cerinţa conform tabelului 6 din SR EN 13164;

  - absorţia de apă de lungă durată prin difuzie – WD(V)3 cu cerinţa diferenţiată în funcţie de grosimea plăcilor conform tabelului 7 din SR EN 13164;

  - rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – FT2 cu cerinţa conform tabelului 8 din SR EN 13164.

- În proiect se va indica tipul de produs din XPS, notând codul de identificare conform SR EN 13164, ilustrat în exemplul de mai jos:

XPS – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC (2/1,5/10) 5 – WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2.

Produse termoizolante pe bază de vată minerală (MW)

- Produsele din vată minerală se livrează cu diferite dimensiuni, sub formă de:

  - plăci rigide – utilizate ca termoizolaţie pentru toate tipurile de izolaţii termice inclusiv termoizolaţia acoperişurilor terasă cu excepţia izolării pe exterior a subsolurilor şi a soclurilor;

  - plăci semirigide – utilizate la termoizolaţii sub încărcări reduse: termosistem cu strat de ventilare sau la acoperişuri cu pod (nu se pun sub hidroizolaţie la terase sau pe exterior la subsoluri);

  - saltele rulate în suluri – utilizate la termoizolaţii fără încărcări (la acoperiş între căpriori, la planşeele podurilor necirculabile sau ca umplutură între grinzişoarele pardoselii podurilor, izolare pe intrados a planşeelor de peste subsoluri);

  - vată vrac utilizată idem c), numai ambalată în saci pentru eliminarea dispersării particulelor.

- Suplimentar faţă de cerinţele termosistemului compact furnizorul trebuie să asigure pentru plăcile din vată minerală (MW) următoarele caracteristici determinate prin metodele de încercare cuprinse în tabelul 4 din SR EN 13162:

  - rezistenţa termică şi conductivitatea termică cu valori determinate în conformitate cu standardele şi anexa A de la pct. 4.2.1 din SR EN 13162, pentru produse groase;

  - caracteristicile geometrice (lungime, lăţime, perpendicularitate şi planeitate) vor avea toleranţele indicate în SR EN 13162;

  - grosimea (d) încadrată în clasa T5 determinată conform pct. 4.2.3 va avea toleranţele indicate în tabelul 1 din SR EN 13162;

  - stabilitatea dimensională se va determina şi va avea variaţiile maxime indicate la pct. 4.2.6 în SR EN 13162;

  - rezistenţa la tracţiune paralelă cu feţele determinată conform pct. 4.2.7 din SR EN 13162;

  - comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (dacă diferă de A1);

  - nivelul declarat pentru efortul de compresiune sau rezistenţa la compresiune corespunzător la 10% deformaţie determinat şi declarat conform pct. 4.3.3 din SR EN 13162;

  - nivelul declarat pentru rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe ≥TR 10 conform pct. 4.3.4 din SR EN 13162;

  - sarcina concentrată, Fp necesară pentru a provoca o deformaţie de 5 mm trebuie declarată conform pct. 4.3.5 din SR EN 13162;

  - caracteristicile WL(P) şi WS, privind absorbţia de apă de lungă şi respectiv de scurtă durată, nu vor depăşi valorile indicate la pct. 4.3.7 din SR EN 13162.

- Proiectantul va indica în proiect produsul din plăci rigide de vată minerală (MW) prevăzut pentru termosistemul compact (plăci fixate cu un adeziv pe toată suprafaţa), conform codului de identificare din SR EN 13162 cu următoarele clase şi niveluri minime:

MW – EN 13162 – T5 – DS (T+) – CS (10/Y) 30 – TR 10 – WS .

- Pentru sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat proiectantul va indica produsele din vată minerală, conform codului de identificare din SR EN 13162 cu următoarele clase şi niveluri minime:

- Saci sau saltele cusute, lipite cu adeziv pe toată suprafaţa:

MW – EN 13162 – T4 – DS (T+) – CS (10/Y) 0,5 – TR 1 - WS ;

- Saci sau saltele cusute, fixate mecanic:

MW – EN 13162 – T3 – DS (T+) – WS .

- Datorită existenţei stratului de aer ventilat plăcile vor fi din vată minerală hidrofobizată şi/sau vor fi protejate (caşerate) cu o folie antivânt, permeabilă la vaporii de apă.

- Pentru plăcile rigide de vată minerală (MW) utilizate ca termoizolaţie la acoperişurile terasă, se vor indica: grosimea încadrată în clasa T6, determinată conform pct. 4.3.10 cu toleranţele cuprinse în tabelul 2 din SR EN 13162, fluajul de compresiune (Xct) şi reducerea totală a grosimii (Xt) sub efortul de compresiune declarat (σc) determinate conform pct. 4.3.6 din SR EN 13162.

- Proiectantul va indica în proiect tipul de produs din MW, notând următorul cod de identificare:

MW – EN 13162 – T4 – DS (T+) – CS (10/Y) 50 – TR 10 – PL(5)500 – WL(P).

- Efortul de compresiune, CS (10) 50, se va nota ca nivel minim pentru termoizolaţia din plăci de vată minerală acoperite cu şapă de ciment, iar pentru termoizolaţia din plăci de vată minerală care susţin direct hidroizolaţia se va alege CS (10) 60 ca nivel minim.

- Dacă, în exploatare, sarcina pe şapă este mai mare de 5 kPa suplimentar faţă de nivelul declarat de compresibilitate CP2 (tabel 3 din SR EN 13162) se va determina reducerea grosimii sub încărcare de lungă durată conform pct. 4.3.10.4 din SR EN 13162.

- Izolaţia termică aplicată sub învelitoare la acoperişurile în pantă se execută din vată minerală sub formă de saltele sau plăci, sau combinaţii ale acestora (un strat saltele + un strat plăci) din gama de produse prezentate de producători, cu grosimea determinată prin calcule termotehnice, pentru care proiectantul va indica codul de identificare al produsului / produselor şi măsurile obligatorii de protecţie a termoizolaţiei acoperişului:

- la interior:	strat cu rol de barieră contra vaporilor (strat continuu impermeabil) protejat cu lambriuri sau plăci gips carton;

- la exterior, sub învelitoare:	folie antivânt permeabilă la vapori şi impermeabilă la apă.

Produse pe bază de poliuretan (PUR)

  - Spuma rigidă de poliuretan (PUR) aplicată prin pulverizare în situ se utilizează ca termoizolaţie peste planşeul ultimului nivel, în podurile necirculabile, ca termoizolaţie a pardoselii podurilor circulabile sau sub învelitoarea acoperişurilor mansardate, sub planşeele de peste subsolurile neîncălzite, la pereţii exteriori în sistem ventilat restricţionat la cerinţele impuse de comportarea la incendiu şi cu măsuri de protecţie împotriva atacului păsărilor, rozătoarelor sau insectelor.

  - Plăcile din spumă rigidă de poliuretan (PUR), de preferat caşerate, se utilizează la termoizolarea acoperişurilor terasă, ca suport al hidroizolaţiei în structuri de termohidroizolaţii.

  - Proiectantul va indica codul de identificare al plăcilor PUR atribuit de producător pentru domeniul preconizat în conformitate cu codul de notare din SR EN 13165:

PUR – EN 13165 – T3 – DS(TH)9 – CS(10/Y)140 – DLT(3)5 - CC (2/2/10) 5 – FW2

cu următoarele semnificaţii:

- T3: clasa de toleranţe pentru grosime conform tabel 2 din SR EN 13165;

- DS(TH)9: stabilitate dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate cu nivelul conform tabel 4 din SR EN 13165;

- DLT(2)5: deformaţia în condiţii specificate pentru sarcina de compresiune şi temperatură conform tabel 6 din SR EN 13165;

- CC (2/2/10) 5: nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (εct) şi reducerea totală a grosimii (εt) sub efortul de compresiune declarat (σc) determinate cel puţin corespunzător pentru 10 ani ca timp de extrapolare conform pct. 4.3.5 din SR EN 13165;

- FW2: nivelul pentru abaterea de la planeitate după udare pe o singură faţă conform tabel 8 din SR EN 13165.

Produse pe bază de sticlă celulară (CG)

- Plăcile din sticlă celulară (CG) se utilizează în sistemele termohidroizolante ale acoperişurilor terasă sau faţade, inclusiv la pereţii subsolurilor.

- Proiectantul va indica codul de identificare al produsului propus ca material termoizolant având caracteristicile determinate prin standardele de încercare indicate în tabelul 4 din SR EN 13167:

CG – EN 13167 – PL (P) 1 – CS (Y) 700 – BS400 – WS – WL (P)

cu următoarele semnificaţii:

- PL (P) 1:	nivelul minim al deformaţiei sub sarcina concentrată cu cerinţa conform tabelul 1 din SR EN 13167;

- CS (Y) 700:	nivelul minim pentru rezistenţa la compresiune conform tabelul 2 din SR EN 13167;

- BS 400:	nivelul pentru rezistenţa la compresiune conform tabelul 3 din SR EN 13167;

- WS:	nivelul declarat pentru absorbţia de apă de scurtă durată şi WL (P):	nivelul declarat pentru absorbţia de apă de lungă durată care nu trebuie să depăşească valorile indicate la pct. 4.3.8 din SR EN 13167.

Produse pe bază de plută expandată (ICB) cu specificaţie în SR EN 13170

  - Plăcile din plută expandată (ICB) se utilizează la realizarea termoizolaţiei acoperişurilor terasă sau a izolaţiei pardoselilor.

  - În proiect se va preciza codul pentru identificarea produsului propus ca strat termoizolant în conformitate cu codul de notare din SR EN 13170 cu următoarele caracteristici:

ICB – EN 13170 – L1 – W1 – T1 – CS (10) 100 – TR 50

- L1: clasa pentru toleranţele lungimii conform tabel 1 din SR EN 13170;

- W1: clasa pentru toleranţele lăţimii conform tabel 2 din SR EN 13170;

- T1: clasa pentru toleranţele grosimii conform tabel 3 din SR EN 13170;

- CS(10)100: nivelul efortului de compresiune pentru o deformaţie de 10% conform tabel 4 din SR EN 13170;

- TR 50: nivelul pentru rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe conform tabel 5 din SR EN 13170.

Adezivi şi mortare adezive

- Pentru lipirea plăcilor termoizolante pe suport se utilizează adezivi specifici pentru polistiren sau mortare adezive pentru polistiren sau vată minerală, indicate de furnizorul termosistemului compact (ETICS) şi livrate predozate sau gata preparate.

- Rezistenţa la aderenţă a acestor produse va fi determinată şi va avea valorile în conformitate cu prevederile punctelor 4.3.1 şi 4.3.2 din SR EN 13499 sau SR EN 13500.

- Pentru realizarea protecţiei termoizolaţiei se utilizează un strat de grund de bază (din mortar adeziv predozat), armat cu plasă (ţesătură de fire de sticlă sau metalică) pentru a împiedica fisurarea; grundul de bază trebuie să fie elastic, rezistent la şocuri, cu grad de impermeabilitate ridicat şi cu absorbţia de apă la suprafaţă redusă.

Dibluri

- Diblurile pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante vor respecta cerinţele ETAG 014 şi ETAG 020 – (Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termică exterioare şi pentru aplicaţii nestructurale).

- Tipul diblurilor se va alege în funcţie de alcătuirea constructivă a stratului suport conform tabelului de mai jos:

| Grosimea izolaţiei | Tipul diblului | Strat suport | Lungimea minimă de ancorare mm |
| --- | --- | --- | --- |
| <10 cm | 1a, 1b, 2a | Beton Cărămidă plină Cărămidă cu goluri | Conform raportului tehnic al fabricantului |
| >10 cm | 1b, 2a |  |  |
| toate grosimile | 2 a | BCA |  |

- Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolaţiei în câmp curent este de 6 buc./m2 până la înălţimea de 50 m. Peste această înălţime numărul de dibluri se va determina pe bază de calcule, asimilând aceste zone cu zonele expuse de la colţurile clădirilor.

- Pentru zonele de margine (colţ) numărul de dibluri se va calcula pentru forţa de smulgere ≥ 0,8 kN/diblu, iar numărul acestora va fi în funcţie de valoarea vitezei vântului, expunerea terenului şi înălţimea clădiri conform tabelului următor:

| Număr dibluri/m2 | Legendă: I – Teren deschis, obiect izolat, puterea vântului nu este redusă de clădiri înconjurătoare II – Puterea vântului este uşor redusă de obiectele din jur (clădiri risipite şi H<10 m) III – Puterea vântului este puternic redusă de obiectele dimprejur (aglomerări urbane) |
| --- | --- |
| Valori ale vitezei vântului | Expunere, teren sau Zonă | Înălţimea clădirii |  |
|  |  | ≤ 10 m | 10-25 m | >25-50 m |  |
| <85 km/h | I, II, III | 6 | 6 | 6 |  |
| 85-115 km/h | I | 8 | 8 | 10 |  |
|  | II | 6 | 6 | 8 |  |
|  | III | 6 | 6 | 8 |  |
| >115-135 km/h | I | 10 | 12 | 12 |  |
|  | II | 8 | 10 | 10 |  |
|  | III | 6 | 8 | 10 |  |

- Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizolaţie, adeziv, tencuială şi parţial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton); Adâncimea găurii de ancorare (L) va fi ≥ 45 mm la care se adaugă grosimea tencuielii. Lungimea totală a tijei este indicată orientativ în tabelul de mai jos:

| Grosimea maximă a termoizolaţiei | Adâncimea găurii de ancorare (L)+ grosimea tencuielii cuprinse între 0,5 şi 2,5 cm | Lungimea tijei diblului mm |
| --- | --- | --- |
| Suport beton | Suport BCA | Beton | BCA |  |
| 70 | 60 | 50 mm | 70 mm | 120 |
| 90 | 80 |  |  | 140 |
| 110 | 100 |  |  | 160 |
| 130 | 120 |  |  | 180 |
| 150 | 140 |  |  | 200 |

- Termoizolaţia cu grosimea mai mare de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare şi lipire. Diblurile (≥6 buc./ m2) se fixează pe pereţi la nivelul tencuielii existente, eliminându-se astfel diblurile cu tija lungă care străpung termoizolaţia şi creează punţi termice. Adezivul se aplică conform instrucţiunilor producătorului sau ale proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului şi pe conturul plăcii termoizolante care urmează a fi aplicată), după care se execută punerea la poziţie a plăcii şi se reiau operaţiunile.

- În cazul utilizării procedeului de fixare a plăcilor EPS şi a plasei de armare cu o reţea din fire, şuruburile cu tija inoxidabilă se vor fixa numai în elementele structurale din beton, iar în calculul lungimii şuruburilor se va adăuga şi grosimea placării din BCA sau corpuri ceramice a structurii.

Profile

Termosistemul compact (ETICS) include următoarele profile realizate din aliaj de aluminiu livrate împreună cu celelalte componente ale ansamblului:

- profil de soclu – profilul în formă de Z se fixează cu dibluri metalice ancorate în componenta rezistentă (pereţi). Cota de fixare şi lungimea profilelor, tipul şi numărul diblurilor se indică în detaliile de execuţie cuprinse în proiect;

- profil de colţ – profil cornier cu sau fără plasă din fire de sticlă se montează înglobat în tencuiala armată de protecţie a termoizolaţiei împreună cu armătura din plasă de fire de sticlă pentru protecţia muchiilor verticale şi asigurarea rectiliniarităţii acestora;

- profil cu picurător – se fixează asemănător profilului de colţ, asigură protecţia muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placă balcoane, etc.) şi evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de faţadă (glafuri, copertine, etc.).

Plasă pentru armare (ţesătură din fire de sticlă sau metalică)

- caracteristicile rezistenţei la tracţiune a plasei pentru armare vor fi conform punctului 4.6 din SR EN 13499 şi SR EN 13500;

- Dacă armarea stratului de protecţie a termoizolaţiei se realizează cu plasă de fire de sticlă aceasta trebuie să prezinte rezistenţă la substanţe alcaline şi următoarele caracteristici, suplimentar faţă de cerinţele termosistemului în ansamblu:

  - tipul de ţesere să prevină deformarea şi deplasarea firelor şi ochiurilor plasei;

  - dimensiunea de livrare: lăţime >100 cm;

  - dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3×3 mm (maximum condiţionat de greutatea şi rezistenţa la tracţiune a plasei şi de rezistenţa la impact şi la penetrare a termosistemului);

  - greutatea >140 g/m2.

Material de finisare specific sistemului

- Stratul final cu rol de protecţie şi finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea investitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producător.

- Acest strat poate fi alcătuit din amorsă, tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicaţiilor producătorului.

- Produsele pot fi de natură minerală sau organică, specifice sistemului.

- Tencuiala decorativă poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice şi este livrată predozată în saci sau gata preparată sub formă de pastă.

- Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea şi aderenţa produselor pe stratul de protecţie armat, grund de bază, (grad de băşicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform punctului 4.11 din SR EN 13499 şi SR EN 13500.

- Proiectantul va avea în vedere , pentru reducerea tensiunilor în stratul de finisaj, alegerea unor culori pentru tencuieli sau vopsele cu un coeficientul de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru tencuielile acrilice). Proiectantul va preciza în caietul de sarcini caracteristica stratului de finisaj referitoare la coeficientul de reflexie a luminii pe baza valorilor indicate de producător pentru fiecare culoare.

- Tencuielile decorative pot avea, la cerere, un conţinut suplimentar de substanţe care împiedică formarea mucegaiului şi ciupercilor.

Criterii de evaluare pentru procedurile de realizare a lucrărilor de izolaţii termice

- Procedurile de realizare constituie un ansamblu de operaţiuni efectuate într-o succesiune logică de etape constructive, care utilizează resurse materiale, manoperă şi utilaje pentru executarea unei lucrări cu următoarele obiective declarate:

        - costuri / m2 scăzute;

        - timp redus de executare;

        - durabilitate îndelungată;

        - garanţie extinsă.

- Clasele şi nivelurile indicate pentru ansamblu şi pentru produsele din componenţa acestora sunt minime.

- Calculele economice pentru diferenţierea sistemelor propuse vor include ansamblul costurilor raportat la durata de viaţă a sistemelor: cost de investiţie, cost de întreţinere (exploatare) şi cost de dezafectare.

- Costurile scăzute sunt rezultatul fie a utilizării unor materiale sau a unei manopere mai ieftine cu repercusiuni negative asupra durabilităţii şi calităţii lucrării, fie a reducerii timpului de executare prin adoptarea unei tehnologii superioare care utilizează produse cu timp mic de uscare şi întărire (adezivi) sau prin utilizarea montajelor uscate cu grad de toleranţă mic şi grad de finisare şi precizie ridicat.

- Pentru compararea duratelor de execuţie furnizorul trebuie să indice timpii tehnologici, pe faze de execuţie, necesari întocmirii graficului de organizare a lucrărilor.

- Se recomandă ca furnizorul odată cu indicarea componentelor să prezinte şi date privind comportarea în exploatare a termosistemului propus.

- Durabilitatea termosistemului trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu durata de recuperare a investiţiei.

Condiţii pentru asigurarea posibilităţii urmăririi în exploatare a elementelor structurale:

- Aplicarea stratului termoizolant pe o singură parte a componentei rezistente, de regulă pe exteriorul elementelor structurale (pereţilor);

- În cazul aplicării termoizolaţiei pe ambele feţe ale elementelor structurale (pereţilor) sau pe faţa interioară a pereţilor despărţitori dintre tronsoanele blocurilor sau pe soclu, atunci cel puţin unul din ansamblurile termoizolante va fi de tip termosistem compact, lipit în aderenţă de perete pentru a conlucra cu acesta. Această prevedere se aplică şi pentru plafoanele apartamentelor de sub terasă şi ale subsolurilor, pentru care trebuie să se asigure posibilitatea demontării protecţiei cel puţin în zonele în care se urmăreşte structura de rezistenţă (zone de efort maxim).

CAPITOLUL IV: CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII HIDROFUGE

SECŢIUNEA 1: Date de temă (informative) privind izolaţiile hidrofuge/termohidrofuge

Date generale de referinţă, privind izolaţiile hidrofuge

- Disfuncţionalităţile cu privire la etanşeitatea acoperişurilor terasă realizate cu produse bitumate (în majoritatea cazurilor), în diverse structuri hidroizolante/termohidroizolante.

- Structura suportului (beton, şapă, plăci termoizolante, etc.) şi metoda de aplicare a straturilor hidroizolante existente:

  - totală aderenţă (lipire pe toată suprafaţa);

  - lipire în puncte sau benzi;

  - flotant-lestat.

- Alcătuirea structurilor hidroizolante:

- cu materiale bitumate în foi cu suport din carton asfaltat (CA), pânză bitumată (PA), ţesătură sau împâslitură din fibre de sticlă bitumată (TSA, ŢBAl, respectiv IA sau IB) lipite cu bitum fierbinte, utilizate din ce în ce mai puţin după 1990;

- cu membrane bitumate lipite cu bitum fierbinte, cu adeziv specific la rece, sau prin sudură cu flacăra, utilizate după anul 1990.

- Structurile termoizolante la construcţiile realizate înainte de 1990 sunt alcătuite din plăci BCA-GBN-T, perlit, zgură expandată şi cenuşă de termocentrală şi uneori din plăci de vată minerală, protejate la partea inferioară de o barieră contra vaporilor de apă din împâslitură din fibre de sticlă bitumată (IA) aplicată peste un strat cu rol de difuzie a vaporilor lipit în puncte cu bitum fierbinte şi realizat din împâslitură bitumată perforată (IBP) sau din carton bitumat perforat (CBP), fie dintr-un strat cu rol de barieră şi difuzie din împâslitură bitumată blindată (IB), dispus cu granulele pe faţa inferioară şi lipit în puncte sau benzi cu bitum topit.

Evaluarea stării de degradare a izolaţiei hidrofuge/termohidrofuge la acoperişuri terasă:

- Cazuri de structuri degradate – situaţii generale, tipice:

- hidroizolaţiile vechi realizate în structuri şi cu materiale prevăzute în normativele aflate în vigoare la data punerii în operă, s-au degradat şi au suferit multiple reparaţii, constând de regulă în aplicarea unor straturi hidroizolante peste structurile vechi existente; acestea pot fi considerate şi datorită termoizolaţiei ineficiente şi deteriorate, ca fiind total degradate şi nefuncţionale, necesitând înlocuirea întregii structuri termohidroizolante;

- hidroizolaţiile realizate în structuri şi cu materiale prevăzute în reglementările tehnice specifice privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri, aplicabile, în vigoare, necesită verificarea de specialitate prin care se va stabili starea de degradare a hidroizolaţiei/ termohidroizolaţiei şi va fi indicată soluţia de reabilitare.

- Soluţii posibile de reabilitare:

  - aplicarea unei hidroizolaţii peste cea existentă, amorsată cu soluţii pentru regenerare;

  - executarea unei structuri termohidroizolante peste hidroizolaţia existentă;

  - aplicarea unei hidroizolaţii pe suportul din şapă/beton rectificat după îndepărtarea hidroizolaţiei vechi, degradate;

  - executarea unei termohidroizolaţii după îndepărtarea hidroizolaţiei existente şi rectificarea suportului;

  - executarea unei termohidroizolaţii noi, în structură lestată, lipită sau terasă grădină, după îndepărtarea tuturor straturilor din alcătuirea terasei până la stratul suport (planşeu din beton armat sau betonul de pantă).

- Modalităţile de evaluare a stării de degradare şi măsurile de reabilitare a hidroizolaţiei/ termohidroizolaţiei sunt cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare, privind proiectarea şi executarea lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri din beton.

- Pentru stabilirea stării de degradare a termohidroizolaţiei şi prevederea soluţiei optime de reabilitare este necesară culegerea şi corelerea datelor furnizate de investigaţii nedistructive sau distructive (sondaje, determinări în laborator) constând din următoarele activităţi:

- informarea asupra perioadei de edificare a construcţiei şi corelarea cu reglementările în vigoare la acea dată;

- informare asupra conţinutului intervenţiilor ulterioare, asupra structurii hidroizolante;

- apreciere vizuală şi tactilă a suprafeţei termohidroizolante;

- în cazul informaţiilor incomplete sau incerte se recomandă efectuarea unui sondaj la nivelul hidroizolaţiei sau prin întreaga structură termohidroizolantă care să evidenţieze componenţa structurii, nivelul de degradare şi prezenţa sau absenţa apei între straturi;

- observaţii în interiorul construcţiei asupra zonelor afectate de infiltraţii şi stabilirea corespondenţei acestora pe planul acoperişului (infiltraţii de câmp, racord la elemente verticale, la receptoare pluviale, etc.).

Evaluarea stării de protecţie hidrofugă a soclului şi subsolului clădirii

        - La construcţiile existente problema reabilitării hidroizolaţiei trebuie analizată sub următoarele aspecte:

- gradul de accesibilitate la nivelul hidroizolaţiei;

- nivelul de permeabilitate admis al pereţilor în funcţie de destinaţia spaţiului din subsol.

        - Clădirile de locuinţe colective au următoarele alcătuiri ale infrastructurii:

- fără subsol cu soclu puţin înălţat;

- cu subsol (demisol) tehnic şi/sau utilitar (boxe, garaje, adăposturi), cu placă din beton armat la subsol turnată pe strat de rupere a capilarităţii şi în unele cazuri hidroizolată;

- cu canal tehnic fără placă din beton armat pe sol (cu pământ compactat).

        - Structuri şi materiale hidroizolante utilizate:

- hidroizolaţia subsolurilor şi soclurilor (înainte de 1990) se executa, în majoritatea cazurilor pe suprafeţele verticale şi pe suprafeţele orizontale pe zona de separare între fundaţie şi pereţi, cu rol de întrerupere a ascensiunii capilare, şi după caz, sub placa pe sol, fiind constituită din unul sau două straturi din produse (foi) bitumate: carton bitumat (CA), pânză bitumată (PA) sau ţesătură din fire de sticlă (TSA), lipite cu bitum topit şi protejate cu zidărie de cărămidă, fără să se pună problema izolării termice;

- după 1990 hidroizolaţiile la pereţii subterani şi la socluri s-au executat cu membrane bitumate sau cu diverse emulsii bituminoase protejate cu folii polimerice cu ploturi amprentate sau plăci de polistiren extrudat (pe zona soclurilor şi a subsolurilor încălzite).

        - Cauze ale infiltraţiilor şi deficienţe în zona infrastructurii:

- deteriorarea, îmbătrânirea hidroizolaţiei verticale;

- degradarea trotuarului perimetral care nu mai asigură îndepărtarea apei faţă de soclul şi fundaţia construcţiei datorită tasărilor şi crăpăturilor neetanşe care conduc la acumulări şi infiltraţii de apă;

- ridicarea nivelului pânzei freatice ulterior edificării clădirii în urma unor lucrări de construcţie in zona respectivă;

- distrugerea hidroizolaţiei urmare unor lucrări de străpungere a acesteia cu diverse instalaţii.

        - Pentru evaluarea stării de degradare a izolaţiei hidrofuge şi prevederea soluţiei optime de reabilitare suplimentar faţă de culegerea de date asupra structurii hidroizolaţiei, informării asupra intervenţiilor ulterioare, la nivelul soclului, hidroizolaţiei sau trotuarului, observaţiile în interiorul construcţiei asupra soclului şi pardoselii subsolului, se recomandă efectuarea minim a unui sondaj, prin executarea în pământ a unei tranşee locale, pe înălţimea dintre baza fundaţiei şi nivelul terenului şi prin desfacerea locală a tencuielii soclului, pentru a se vedea starea fundaţiei/soclului, a hidroizolaţiei şi a compoziţiei şi omogenităţii solului (acest sondaj poate furniza date şi pentru cerinţa de rezistenţă şi stabilitate).

        - Proiectul va prevedea măsurile de eliminare a infiltraţiilor din subsoluri constând din aplicarea unui procedeu sau a unui ansamblu din următoarele procedee (cu tehnologii şi produse curente sau moderne):

- executarea unei hidroizolaţii, împotriva apelor cu sau fără presiune, pe faţa exterioară a pereţilor (acolo unde se poate asigura accesul);

- aplicarea unei tencuieli hidrofuge pe faţa de la interior a pereţilor;

- aplicarea de tencuieli de asanare pentru uscarea pereţilor şi eliminarea depunerilor de săruri;

- injectarea de produse impermeabilizante pentru stoparea ascensiuni apei prin capilaritate;

- executarea unor sisteme de drenare a apelor subterane sau de infiltraţie.

Izolarea hidrofugă a logiilor şi balcoanelor

- Situaţii generale, tipice:

          - pardoselile logiilor şi balcoanelor existente sunt executate, de regulă, cu dale mozaicate sau mozaic turnat, fară straturi hidroizolante şi fără să se pună problema termoizolării acestora şi a punţilor termice adiacente;

          - eliminarea apei din precipitaţii se face, în prezent, de regulă, prin garguie, fară racord la burlane, indiferent de înălţimea clădirii;

- Evidenţierea stării de degradare a etanşeităţii logiilor şi balcoanelor

- urmările inexistenţei hidroizolaţiei şi implicit a etanşeităţii sunt vizibile în zona garguielor de evacuare a apei şi se prezintă sub formă de pete de umezeală, exfolieri şi distrugeri locale ale tencuielii din jurul acestora;

- în lungul şi la baza parapetelor din zidărie sau prefabricate;

- pe intradosul logiilor/balcoanelor sub formă de pete datorită infiltraţiilor în câmp şi desprinderi de tencuială datorită lipsei lăcrimarelor pe contur.

- Evaluarea stării de degradare a etanşeităţii logiilor şi balcoanelor se realizează prin observaţii vizuale asupra suprafeţei pardoselii şi intradosului logiilor sau balcoanelor precum şi prin observaţii în interiorul clădirii, pe zonele adiacente logiilor şi balcoanelor, predispuse la umeziri din condens (datorită existenţei punţilor termice din această zonă) sau infiltraţiilor, la partea inferioară a pereţilor, cauzate de absenţa izolaţiei hidrofuge în zona plintei pardoselii exterioare.

- Soluţia optimă de reabilitare termică şi hidrofugă a logiilor şi balcoanelor constă în tratarea unitară a acestora şi cuprinde realizarea unei hidroizolaţii a pardoselii şi a unei structuri termoizolante pe intrados (inclusiv la balcoanele închise).

- Varianta de închidere a balcoanelor sau logiilor se va propune conform prevederilor legislaţiei privind proiectarea clădirilor de locuinţe, aplicabile, în vigoare, asigurându-se un sistem de ventilare adecvat, atât pentru balcoanele sau logiile aferente unei singure încăperi cât mai ales pentru situaţiile în care acestea sunt comune mai multor camere inclusiv unei bucătării şi/sau unui grup sanitar.

SECŢIUNEA a 2-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor şi produselor propuse pentru lucrările de reabilitare hidrofugă

Criteriile şi nivelurile de performanţă trebuie corelate cu cele ale izolaţiei termice, în structurile termohidroizolante şi se determină pe baza prevederilor din reglementările tehnice specifice privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri, aplicabile, în vigoare.

Criterii şi niveluri de performanţă pentru produsele hidroizolante:

- Proiectantul va indica caracteristicile produsului hidroizolant în funcţie de nivelul de performanţă impus de categoria şi clasa de importanţă a clădirii şi de parametri caracteristicilor esenţiale declarate de fabricantul produselor similare comparate.

- Proiectantul va indica tehnologia de aplicare a produselor hidroizolante în funcţie de:

  - alcătuirea în ansamblu a structurii termo-hidroizolante;

  - caracteristicile stratului suport referitoare la rezistenţa la încărcările statice sau dinamice.

- Proiectantul va solicita producătorului fişa tehnică a produselor hidroizolante bituminoase care va cuprinde pe lângă informaţiile generale referitoare la denumirea comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul şi numărul armăturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafeţelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare, dimensiuni, masă, precum şi următoarele caracteristici ale produselor:

- etanşeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuţie întocmite pe baza standardului SR EN 1928, pentru membrane folosite în aplicaţii cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolaţii la acoperişuri terasă sau strat pentru controlul vaporilor de apă);

- performanţă la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperişurilor expuse la un foc exterior (SR EN 13501-5+A1);

- reacţia la foc, clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc (SR EN 13501-1+A1);

- forţa de rupere la tracţiune (N/50 mm) şi alungirea la rupere (%) longitudinal şi transversal, proprietăţi la tracţiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 12311-1;

- rezistenţa la impact (SR EN 12691) exprimată în „mm” reprezentând înălţimea de cădere a capului de poansonare şi metoda de încercare: metoda „A” suport rigid şi metoda „B” suport moale (EPS);

- rezistenţa la sarcină statică (SR EN 12730) exprimată în „kg” ca sarcina care nu a provocat străpungeri în membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în metoda „A” şi pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda „B”;

- stabilitatea dimensională (SR EN 1107-1) exprimată în „%” reprezentând variaţiile dimensionale ale produselor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate efectului căldurii;

- flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1109) exprimată în „ºC” permite determinarea susceptibilităţii la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei îndoiri în condiţii de temperaturi negative;

- limita rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110) măsurată în „ºC” exprimând temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie a deplasărilor pe faţa superioară şi inferioară a membranei).

- Suplimentar faţă de aceste caracteristici în funcţie de condiţiile locale şi structura termo-hidroizolantă propusă se pot solicita date privind:

- rezistenţa la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948);

- rezistenţa la desprindere şi la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-1, respectiv SR EN 12317-1);

- rezistenţa la sfâşiere (SR EN 12310-1);

- îmbătrânirea artificială (SR EN 1296 şi SR EN 1297);

- aderenţa granulelor care constituie stratul de autoprotecţie al membranelor (SR EN 12039);

- proprietăţi de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 1931);

- rezistenţa la impactul grindinei (SR EN 13583) necesară pentru membranele aplicate în structuri hidroizolante neprotejate cu dale sau pietriş.

- Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele tehnice însoţitoare trebuie să cuprindă în fişa de produs (întocmită aşa cum este prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956) următoarele:

- lungimea şi lăţimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în metri (m) cu toleranţe conform metodei de încercare din SR EN 1848-2;

- pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) şi abaterea pentru planeitate (p);

- grosimea efectivă a foii care asigură funcţia de hidroizolare incluzând orice textură a suprafeţei dar excluzând orice profil de suprafaţă, aşa cum prevede SR EN 1849-2, grosimea cu VDP măsurată în milimetri;

- masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de încercare având ca bază SR EN 1849-2) cu VDP măsurată în kg/ m2;

- etanşeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuţie întocmite pe baza standardului SR EN 1928, folosind metoda B la o presiunea a apei de minimum 10 kPa (0,1 bar);

- efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condiţiile şi domeniul de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu sunt adecvate, furnizând informaţii referitoare la rezistenţa la atacul chimic (SR EN 18470) ;

- caracteristicile referitoare la performanţa la foc exterior, reacţia la foc, rezistenţa la impact şi rezistenţa la sarcină statică se vor determina conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produselor hidroizolante bituminoase;

- forţa de rupere la tracţiune (N/50 mm) şi alungirea la rupere (%) longitudinal şi transversal, proprietăţi la tracţiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 12311-2;

- stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2) exprimată în procente reprezentând media variaţiei dimensionale a lungimii (ΔL) şi a lăţimii (ΔT), ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variaţiilor de temperatură, trebuie să fie mai mică decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

- rezistenţa la sfâşiere (SR EN 12310-2) trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcţia longitudinală şi transversală a foii;

- rezistenţa la desprindere şi la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2), respectiv SR EN 12317-2) exprimate în N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

- pliabilitatea la temperaturi scăzute dată în °C trebuie să aibe temperaturi negative sub VLP declarată (SR EN 495-5);

- compatibilitate la contact cu bitum (SR EN 1548).

- Pentru membranele din material plastic sau cauciuc suplimentar faţă de caracteristicile enumerate, în funcţie de condiţiile locale şi structura termo-hidroizolantă propusă se solicită date privind următoarele:

- durabilitatea, comportarea după expunerea la radiaţii UV (SR EN 1297, anexa B) considerându-se ca satisfăcătoare numai produsele cu fisuri de suprafaţă încadrate în clasele 0; 1 şi 2 (produsele încadrate în clasa 3 sunt neconforme);

- rezistenţa la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948);

- rezistenţa la ozon, pentru foile pe bază de cauciuc (SR EN 1844).

Caracteristici privind procedurile tehnologice de realizare a lucrărilor:

  - Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor hidroizolante sunt dictate de structura hidroizolantă/termohidroizolantă în ansamblu (cu sau fără lestare), de natura suportului pe care se aplică hidroizolaţia (suport dur, constituit din beton sau şapă de ciment armată, sau suport moale din termoizolaţie de vată minerală, polistiren, etc.), de condiţiile privind amplasamentul (expunere, zonă climatică), poziţia suprafeţelor ce se etanşează (orizontale sau verticale), şi sunt conform reglementărilor tehnice specifice, privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri, aplicabile, în vigoare.

  - Hidroizolaţia (figura 3 şi 4) poate avea o alcătuire:

    - monostrat, realizată dintr-un singur strat de membrane bitumate, membrane din material plastic sau cauciuc;

    - bistrat, numai atunci când se utilizează membrane bitumate.

  - Proiectantul va indica procedurile tehnologice de realizare a structurilor hidroizolante referitoare la aplicarea membranelor şi relaţia acestora cu suportul:

    - aplicare flotantă: membranele hidroizolante sunt liber aşezate pe suport şi se lipesc numai între ele pe zonele de suprapunere (lateral şi la capete);

    - aplicare semiflotantă: membranele hidroizolante se lipesc la suprapuneri, iar pe restul suprafeţei lipirea pe suport se face în puncte sau benzi;

    - aplicare în aderenţă totală:	pe suprafeţe cu pantă ≤ 7% se utilizează membrane autoadezive, fie termoadezive, membrane lipite cu adezivi „la rece”, cu mastic fierbinte, sau prin sudură cu flacăra (procedeu care a înlocuit lipirea cu mastic fierbinte, topit);

    - aplicarea în aderenţă totală pe suprafeţe verticale: membranele se lipesc prin sudură cu flacăra sau prin autoaderenţă (nu se utilizează lipirea cu adezivi, la rece şi nici membranele termoadezive);

    - aplicarea cu fixare mecanică: procedeu recomandat şi utilizat pentru fixarea membranele din material plastic sau cauciuc pe suport din tablă profilată sau pe suprafeţele verticale ale rebordurilor.

  - Suprapunerile între membrane

În toate cazurile producătorul va indica modul de îmbinare şi materialele compatibile pentru asigurarea etanşeităţii:

      - membranele bitumate din structurile hidroizolante bistrat (multistrat) se lipesc între ele numai în totală aderenţă;

      - în general suprapunerile la capetele membranelor sunt >12 cm iar transversal acestora sunt >8 cm; în particular, fiecare producător de membrane hidroizolante indică mărimea suprapunerilor, iar în unele cazuri aplică marcaje longitudinale pe produse;

      - indiferent de modul de lipire în câmp, la suprapuneri membranele bitumate se sudează cu flacăra;

      - la lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcătuirea hidroizolaţiilor verticale nu se utilizează lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin termoaderenţă;

      - membranele din material plastic sau cauciuc au îmbinările sudate cu aer cald ori prin acţiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu o bandă autoadezivă.

Condiţii privind asigurarea posibilităţii intervenţiilor şi urmăririi în exploatare a hidroizolaţiilor

- Proiectantul va avea în vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea intervenţiilor:

  - la structurile hidroizolante/termohidroizolante la care s-au produs disfuncţionalităţi (infiltraţii de apă, umeziri ca efect al punţilor termice, etc.) se poate interveni pentru refaceri sau reparaţii numai în cazul în care acestea sunt direct accesibile (acoperişuri) sau indirect accesibile (socluri sau pereţi ai subsolurilor accesibili numai prin decopertare-săpătură);

  - sistemele izolante cuprinse între elementele masive (fundaţii, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile; intervenţiile în aceste zone pentru refacerea etanşeităţii pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante, în elementele suport sau în straturile adiacente.

- Urmărirea în exploatare a sistemelor hidroizolante/termohidroizolante implică:

- constatări privind funcţionalitatea (etanşeitatea);

- constatări vizuale şi tactile asupra suprafeţelor expuse, inclusiv a elementelor conexe (tencuieli de protecţie, placări, copertine din tablă, etc.).

- Proiectantul va indica un plan de urmărire în exploatare a sistemului hidroizolant sau termohidroizolant ales; observaţiile, cu privire, în principal, la integritatea stratului de protecţie al hidroizolaţiei sau la desprinderea copertinelor, se fac periodic, cel puţin trimestrial, la începutul şi la sfârşitul sezonului rece, în perioada de călduri excesive, după evenimente atmosferice deosebite (ploi torenţiale, furtuni) şi în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi.

CAPITOLUL V: CONDIŢII PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A PEREŢILOR EXTERIORI – PARTE VITRATĂ (FERESTRE ŞI UŞI)

SECŢIUNEA 1: Date de temă

Proiectul tehnic pentru reabilitarea din punct de vedere higrotermic a tâmplăriei exterioare pentru asigurarea cerinţei fundamentale „economie de energie şi izolare termică” se întocmeşte pe baza concluziilor Raportului de audit energetic elaborat de un auditor energetic pentru clădiri şi cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Datele necesare - asigurate de către beneficiar şi completate, după caz, de către proiectant, prin participare directă la elaborarea lor, prin culegere de informaţii din documentaţii existente, ori după caz, prin vizite in-situ (la faţa locului), privesc:

- tipul tâmplăriei şi al vitrajului;

- nivelul minim de rezistenţă termică unidirecţională al tâmplăriei;

- dimensiunile geometrice ale golurilor, locul şi numărul acestora;

- grosimea actuală a pereţilor, pentru calcularea lăţimii glafurilor;

- destinaţia spaţiilor delimitate de tâmplărie;

- starea de degradare a materialului utilizat la tâmplărie;

- starea solbancurilor, panta, existenţa şi forma lăcrimarului, etanşarea faţă de toc şi de perete;

- existenţa şi funcţionarea fantelor de eliminare a apei rezultată din condens sau infiltraţii şi starea lăcrimarelor cercevelelor;

- modul de fixare al geamurilor pe cercevele şi integritatea fizică a acestuia;

- funcţionarea feroneriei pentru asigurarea închiderii-deschiderii, blocării sau fixării;

- etanşarea hidrofugă a pragurilor uşilor exterioare precum şi a conturului acestora;

- existenţa obloanelor sau a rulourilor exterioare, starea şi modul de funcţionare al acestora, numărul ochiurilor de geam şi modul de deschidere al acestora, etc.

Soluţia de reabilitare poate consta în recondiţionarea tâmplăriei (incluzând repararea, modificarea şi etanşarea acesteia) sau  în înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic.

SECŢIUNEA a 2-a: Modalităţi de reabilitare a tâmplăriei exterioare

Reabilitarea tâmplăriei din punct de vedere al comportării termotehnice se realizează ţinând seama de prevederile SR EN 14351-1+A1 „Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă” şi cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente, în una din următoarele variante:

- înlocuirea tâmplăriei metalice fără rupere de punte termică;

- recondiţionarea tâmplăriei existente din lemn;

- înlocuirea cu tâmplărie nouă, performantă din lemn, PVC, aluminiu sau combinaţii ale acestora.

Indiferent de opţiune, varianta aleasă va fi însoţită de măsurile pentru asigurarea unei ventilări naturale corespunzătoare a spaţiilor interioare.

Alegerea uneia din aceste modalităţi de reabilitare se bazează pe nivelul de performanţă dorit de beneficiar /proprietar şi pe plafonul disponibil al cheltuielilor din fonduri publice şi din fonduri private.

Cerinţele opţionale, suplimentare, aferente creşterii performanţelor tâmplăriei, se consideră a fi: mărirea numărului de camere ale profilelor din care este confecţionată tâmplăria unui apartament peste numărul stabilit pentru restul blocului de locuinţe şi modificarea caracteristicilor vitrajului referitoare la distanţa între foile de geam, grosimea acestora, tratamentul suprafeţelor şi numărul geamurilor vitrajului termoizolant prin majorarea de la două la trei straturi (utilizarea geamurilor triple necesită prevederea profilelor adecvate pentru preluarea încărcărilor suplimentare şi a diferenţei de grosime a vitrajului).

Proiectantul va întocmi tabloul de tâmplărie, va indica poziţia în cadrul golului de perete, caracteristicile termotehnice şi caracteristicile tâmplăriei referitoare la permeabilitatea la aer, etanşeitatea la apă şi rezistenţa la încărcarea din vânt, având în vedere nivelurile de performanţă cuprinse în secţiunea următoare, iar pentru alte precizări se vor consulta standardele indicate în Anexa 3.

Detaliile de execuţie se concep în conformitate cu documentaţia producătorului de tâmplărie şi cu prevederile cuprinse în reglementarile tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

SECŢIUNEA a 3-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale tâmplăriei pentru cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei, care nu influenţează rezistenţa mecanică şi stabilitatea blocului de locuinţe.

Securitate la incendiu

- Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de performanţă privind reacţia la foc încadrată în clasa de reacţie la foc de la A1 la E şi rezistenţa la foc pentru criteriile E (etanşeitatea la foc), EI (etanşeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanşeitatea la foc+radiaţia termică) determinate pe o fereastră şi uşă curentă.

- Clasificarea privind rezistenţa la foc se va completa cu simbolurile „(i→0)” „(0→i)” sau „(i↔0)” pentru a indica faptul că elementul a fost încercat şi satisface cerinţele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părţi. Proiectantul, în funcţie de cerinţele impuse de reglementările tehnice privind siguranţa la foc a construcţiilor, în vigoare, va indica clasele minime acceptate pentru fiecare faţadă a blocului de locuinţe.

Igienă, sănătate şi mediu

- Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinaţii ale acestora, materiale care nu sunt toxice şi nu degajă noxe; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu şi ,dacă este cazul, măsurile de protecţie.

- Deoarece noile tipuri de profile utilizate la confecţionarea tâmplăriei asigură o etanşare superioară faţă de modelele tradiţionale, în proiecte, pe lângă posibilitatea de deschidere manuală a ferestrelor, se va propune revizuirea sau realizarea, după caz, a sistemului de ventilare a apartamentului sau a fiecărei încăperi.

- Pentru activarea ventilării încăperilor uşile interioare nu se vor etanşa şi vor fi prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare.

- Documentaţia furnizorului va indica clasa de performanţă privind etanşeitatea la apă a ferestrelor şi uşilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate faţă de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanţă a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite (neexpuse presiunii create de vânt).

Siguranţă în exploatare

Tâmplăria va fi însoţită de documentele care vor atesta următoarele:

- rezistenţa la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210 şi SR EN 12210 va fi calculată în funcţie de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante şi condiţiile reale ale amplasamentului;

- capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă exprimată printr-o valoare prag;

- dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile şi fixe precum şi corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondenţa între grosimea totală a geamului termoizolant şi lăţimea profilelor utilizate la confecţionarea tâmplăriei;

- numărul şi distanţa minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

- rezistenţa la şoc pentru uşile cu geam cu risc de rănire;

- rezistenţa la deschidere şi închidere repetată a ferestrelor şi uşilor; clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12400 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcţionarea în condiţii de utilizare normală la cel puţin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor şi cel puţin 50 000 de cicluri pentru uşile de acces în clădire;

- rezistenţa la şoc a uşilor;

- rezistenţa la efracţie pentru uşile exterioare.

Protecţie împotriva zgomotului

- Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă, de caracteristicile geamului termoizolant utilizat (dimensiunile şi numărul foilor de geam, distanţa între geamuri şi grosimea acestora) şi de tipul profilelor din care s-a confecţionat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri).

- Indicele de izolare la zgomot aerian „Rw”, în dB, prevăzut de proiectant, va avea valoarea minimă de 25 dB, 30 sau 35 dB, în funcţie de categoria tehnică a străzilor pe care sunt amplasate faţadele clădirilor şi va fi declarat de furnizor pe baza testelor acustice efectuate.

Economie de energie şi izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerinţe:

- transmitanţa termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/(m2K)];

- proprietăţi de radiaţie: factor solar (g) şi transmitanţa luminoasă (τv);

- permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 şi 2 din SR EN 12207.

SECŢIUNEA a 4-a: Criterii şi niveluri de performanţă ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Cerinţele, criteriile şi nivelurile de performanţă ale tâmplăriei (ferestre şi uşi) sunt cuprinse în standardele indicate în anexa 3.

Suplimentar cerinţelor fundamentale indicate în Cap.V, Secţiunea a 2-a, pentru ansamblul elementelor (fereastră sau uşă), trebuie respectate cerinţele proprii ale componentelor care intră în alcătuirea tâmplăriei: profile (ramă, toc, cercevea, canat), garnituri de etanşare, feronerie, vitraj.

Calitatea ansamblului (fereastră sau uşă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime şi din modul de asamblare al acestora precum şi cu un sistem de organizare a producţiei, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001.

Înlocuirea componentelor ofertate iniţial se va face numai cu avizul factorilor implicaţi deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificarea performanţelor ansamblului.

Tabelul A1 din SR EN 14351-1+A1 prezintă interdependenţa între principalele caracteristici şi componente şi indică cazurile în care, ca urmare a unor modificări, produsul va trebui să fie supus unor noi încercări.

Tâmplărie din PVC

Clasificarea şi cerinţele profilelor din PVC utilizate la confecţionarea tâmplăriei se indică aşa cum prevede SR EN 12608 cu următoarele precizări:

a) performanţa în funcţie de zonele climatice – această cerinţă necesită ca proiectantul să indice utilizarea acelor profile proiectate şi realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608;

b) tipul materialului reprocesabil şi reciclabil va fi conform pct. 5.1.2 din SR EN 12608;

c) rezistenţa profilelor la impact (clasa I);

d) aspectul suprafeţelor;

e) clasa de performanţă privind reacţia la foc;

f) rezistenţa la îmbătrânirea climatică;

g) caracteristicile profilelor metalice de armare;

h) grosimea secţiunii pereţilor exteriori sau interiori ai profilelor şi toleranţele – aceste caracteristici influenţează masa şi rezistenţele profilelor transmise în final etanşeităţii, permeabilităţii şi rezistenţei ansamblului (fereastră sau uşă); grosimea minimă a pereţilor profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608;

i) toleranţele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608;

j) material şi caracteristici ale garniturilor de etanşare.

Tâmplărie din profile de aluminiu

- Profilele din aluminiu utilizate la confecţionarea tâmplăriei sunt profile cu secţiunea transversală şi accesorii de asamblare unicat, proprii firmei producătoare. Profilele şi accesoriile sunt integrate într-o serie caracterizată de obicei după lăţimea profilelor, denumirea seriei şi numele firmei.

- Furnizorul va asigura documentaţia completă referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie şi modul lor de asamblare, de montare şi întreţinere.

- Profilele de aluminiu se produc cu sau fără rupere a punţii termice. Pentru tâmplăria de exterior, izolantă termic, se utilizează numai profile cu întreruperea punţii termice, care constau din asamblarea a două profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticlă sau alte produse.

- Caracteristicile principale ale profilelor sunt:

- proprietăţile fizico-chimice ale aliajului de aluminiu din care sunt fabricate profilele;

- greutatea şi toleranţele dimensiunilor profilelor extrudate;

- distanţa realizată de baretele de poliamide între cele două profile ale ansamblului;

- valoarea transmitanţei termice (conform rapoartelor de încercare);

- valorile modulului de elasticitate şi a momentului de inerţie al tuturor profilelor utilizate la confecţionarea cercevelelor, tocurilor, montanţilor;

- grosimea minimă şi maximă a vitrajului termoizolant care se poate fixa pe profile;

- dimensiunile maxime şi minime ale ochiurilor mobile;

- protecţia şi finisajul profilelor, conform catalogului RAL;

- grosimea protecţiei pe părţile vizibile: minimum 50 μm.

Tâmplărie din profile de lemn

Suplimentar faţă de cerinţele fundamentale pentru ansamblu (fereastră sau uşă) trebuie avute în vedere şi următoarele cerinţe pentru lemn şi produsele pe bază de lemn utilizate la confecţionarea ferestrelor, foilor şi tocurilor de uşi exterioare:

a) cerinţe de aspect pentru fiecare element component (toc, ramă, cercevea, montanţi, etc.) şi pentru fiecare faţă a acestora în funcţie de modul de finisare: opacă sau transparentă. Pentru tâmplăria acoperită cu pelicule se vor aplica standardele respective pentru pelicule;

b) cerinţe de durabilitate biologică – elementele din lemn cu o faţă expusă la intemperii sunt considerate ca făcând parte din clasa de utilizare 3. Speciile de lemn cu durabilitate scăzută trebuie să primească un tratament de protecţie;

c) cerinţele privind proprietăţile fizice:

1. conţinutul de umiditate nu trebuie să depăşească 16%;

2. calitatea suprafeţelor vizibile – acestea trebuie să poată suporta o finisare fără altă operaţie în afară de o şlefuire uşoară;

3. densitatea minimă a esenţei lemnului.

Vitrajul

Pentru tâmplăria exterioară (ferestre sau uşi) se utilizează elemente de vitraj termoizolant (IGU) constituite din cel puţin două panouri de sticlă separate prin unul sau mai multe distanţiere etanşate ermetic pe contur, stabile şi rezistente din punct de vedere mecanic.

Elementele de vitraj diferă în funcţie de:

a) caracteristicile produsele pe bază de sticlă (panourile de geam) utilizate;

b) modul de prelucrare a geamului, peliculizat, securizat, stratificat :

1. trasparent;

2. translucid sau opac;

3. clar sau colorat.

c) distanţa dintre foile de geam – lăţimea cavităţii şi numărul acestora, uzual 1 sau 2 cavităţi;

d) umplutura cavităţii – spaţiul dintre geamuri poate fi umplut cu aer şi/sau alte gaze;

e) forma geamurilor – uzual dreptunghiulară (B×H);

f) dimensiunile foilor de sticlă – lăţime, înălţime sau grosimea acestora – toleranţa la grosimea elementului de vitraj este în funcţie de tipul de geam utilizat uzual ± 0,1 mm;

g) valoarea transmitanţei termice a vitrajului termoizolant diferă în funcţie de:

1. lăţimea cavităţii (distanţa dintre foile de geam);

2. caracteristicile de rezistenţă la transfer termic ale umpluturii cavităţii;

3. grosimea foilor de geam şi grosimea totală a vitrajului; existenţa sau absenţa geamurilor peliculizate;

h) durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigură prin performanţele etanşării ansamblului:

1. indicele de pătrundere a umidităţii un Iav valoarea medie a indicilor de pătrundere a umidităţii ≤ 20;

2. aderenţa materialului de etanşare la geam care influenţează debitul de aer pierdut;

i) performanţele de etanşare pentru vitrajul izolant (IGU) umplut cu gaz sunt evaluate în funcţie de:

1. concentraţia gazului;

2. debitul de gaz pierdut (Li <1,0%/an) iar în cazul utilizării unui geam peliculizat se ia în calcul şi;

3. aderenţa materialului de etanşare/peliculă şi interstraturi;

j) calitatea optică şi vizuală a vitrajului:

1. imagine fără distorsiuni;

2. deflexii reduse ale foilor de geam (deflexiile produse urmare variaţiilor de temperatură şi de presiune barometrică care contractă sau dilată aerul şi sau gazul din cavitatea vitrajului).

Furnizorul va asigura documentaţia necesară, constând din:

a) descrierea componentelor;

b) desen cu secţiunea transversală a marginii etanşate a elementului de vitraj izolant (IGU) cu fiecare componentă numerotată şi însoţită de informaţii detaliate despre denumire, descriere, furnizor sau furnizori;

c) o listă cu umpluturi de cavitate, distanţieri şi desicant utilizat.

SECŢIUNEA a 5-a Elemente fixate pe faţadă adiacente golurilor de ferestre şi uşi

Aceste elemente, cu un rol bine definit, sunt prevăzute:

- obligatoriu;

- opţional.

Elementele care sunt prevăzute obligatoriu:

a) elementele de racord perimetrale golurilor:

1. glafuri (şorţuri);

2. profile cornier (colţare) pentru rectiliniaritatea muchiilor;

3. profile lăcrimar.

b) glafurile (şorţurile) din tablă existente se vor înlocui (indiferent de soluţia aleasă pentru tâmplărie) pentru a acoperi creşterea grosimii pereţilor exteriori că urmare a aplicării termoizolaţiei;

c) documentaţia tehnică va cuprinde:

1. desfacerea glafurilor actuale;

2. termoizolarea glafurilor de pe întreg conturul fiecărui gol;

3. înglobarea în tencuială a profilelor de întărire a muchiilor verticale şi orizontale (la racordul termoizolaţiei pereţilor cu termoizolaţia glafurilor); profilul orizontal de la partea superioară a golului va fi de tip „lăcrimar”, iar pe celelalte trei laturi ale golului profilele vor fi de tip cornier; cu plasă pentru armarea tencuielii;

4. executarea glafurilor cu lăcrimar racordate la ferestre şi etanşate pe contur cu chit de exterior, pentru protecţia glafurilor orizontale şi împotriva infiltraţiilor apei pluviale între peretele existent şi anvelopa termoizolantă.

Elementele opţionale:

a) elementele care se fixează pe faţadă sunt:

1. grilaje de protecţie antiefracţie (amplasate de regulă la parter, la etajul 1, la ultimul etaj şi la ieşirile pe terasă din casa scării);

2. unităţile exterioare ale ale instalaţiei de aer condiţionat;

3. hote exterioare (amplasate sub ferestre) pentru devierea diverselor noxe degajate din apartamentele vecine de la etajele inferioare;

4. jaluzele, persiane, storuri, obloane cu deschidere pe ax vertical, obloane culisante cu sau fără sistem de înclinare în afară, copertine, acţionate manual, cu sau fără resort de compensare, sau acţionate mecanic cu ajutorul motoarelor electrice, pentru protecţia ferestrelor/uşilor de însorirea directă;

5. răcitoare (la fereastra de la bucătărie);

6. jardiniere;

7. coşuri aferente centralelor termice de apartament sau necesare refacerii sistemului de ventilare generală a bucătăriilor, în situaţia în care acesta a fost obturat total sau parţial în urma modificărilor aduse recompartimentării interioare a locuinţelor;

b) având în vedere că aceste elemente se pot monta la distanţă în timp, după încheierea lucrărilor la elementele de anvelopă, pentru realizarea unitară a faţadei unei clădiri este necesar ca proiectul să prevadă condiţiile pentru fixarea acestora fără să fie necesară desfacerea locală sau străpungerea componentei termoizolante după finisarea acesteia şi pe cât este posibil să se fixeze amplasamentul şi accesoriile de montaj ale acestora.

CAPITOLUL VI: PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

Documentaţiile tehnice se elaborează şi se verifică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentaţiile tehnice pentru reabilitarea instalaţiilor se vor întocmi pe specialităţi şi pe faze de proiectare, în condiţiile legii.

În cadrul etapei de proiectare a lucrărilor de instalaţii aferente lucrărilor de reabilitare trebuie să se ţină seama de soluţiile propuse de auditorul energetic pentru clădiri, prezentate în cadrul raportului de audit energetic al clădirii.

Lucrările de reabilitare a instalaţiilor cuprind:

a) lucrări de înlocuire a instalaţiilor existente, care se pot executa înainte, în timpul sau după realizarea intervenţiilor asupra anvelopei fără s-o afecteze;

b) lucrări de integrare în cadrul instalaţiilor existente a unor noi surse de energie, de preferinţă surse regenerabile, care se pot executa independent de reabilitarea anvelopei.

SECŢIUNEA a 2-a: Date de temă

Prin raportul de audit energetic se precizează:

a) starea actuală a tuturor instalaţiilor;

b) concluziile privind lucrările necesare pentru reabilitarea instalaţiilor.

Proiectul iniţial al instalaţiilor clădirii sau releveul (întocmit în lipsa documentaţiei) trebuie să cuprindă date tehnice ale instalaţiei termice, electrice, sanitare, etc.

Auditorul energetic pentru clădiri, potrivit competenţelor evaluează starea actuală a instalaţiilor din clădiri.. Din procesul de diagnosticare se evidenţiază, în principal, următoarele:

- Instalaţii de încălzire a spaţiilor:

- funcţionarea corpurilor de încălzire;

- corespondenţa dintre temperatura de tur a agentului termic şi temperatura exterioară (curba de reglaj termic);

- regimul de livrare a căldurii;

- deterioarea instalaţiilor termice şi a protecţiei acestora;

- regimul hidraulic al reţelei de distribuţie şi/sau al instalaţiei interioare;

- vechimea instalaţiilor aferente clădirii;

- existenţa robinetelor de separare a corpurilor de încălzire;

- tipul robinetelor de reglaj şi manevrabilitatea acestora;

- anul ultimei spălari a corpurilor de încălzire;

- dotarea cu contor de căldură pe scară/clădire/unitate locuită (ocupată), etc.

- Instalaţii centrale de preparare a apei calde de consum

- starea armăturilor obiectelor sanitare, defecţiuni, pierderi de apă;

- starea conductelor de apă caldă de consum şi a izolaţiei termice a acestora;

- existenţa/inexistenţa conductei de recirculare;

- existenţa şi tipul debitmetrelor de scară/clădire/consumatori;

- evaluarea pierderilor de apă caldă de consum din instalaţie, etc.

- Instalaţii de iluminat artificial:

  - performanţa tehnică a sistemului de iluminat artificial;

  - existenţa dispozitivelor de control şi reglare automată a fluxului luminos (impactul asupra consumului de energie electrică), etc.

- Instalaţii de ventilare şi/sau climatizare

Locuinţele colective executate înainte de 1990 nu sunt prevăzute cu instalaţii centralizate de ventilare şi climatizare. În cazul în care există sisteme locale de încălzire/răcire cu aer şi sisteme de ventilare mecanică, se evidenţiază:

  - starea filtrelor de praf;

  - consumul de energie electrică faţă de valoarea de catalog;

  - tipul de agent frigorific utilizat (ecologic, neecologic);

  - vitezele medii ale aerului în gurile de refulare şi în gurile de aspiraţie;

  - obturarea canalelor de ventilare;

  - dispozitive de reglare a debitelor de aer (manevrabilitate);

  - gradul de etanşare a îmbinărilor canalelor de aer, etc.

- Coşuri de fum

- evaluarea integrităţii, etanşeităţii şi izolaţiei termice a coşului de fum;

- existenţa/inexistenţa clapetelor pentru gazele de ardere şi a limitatoarelor de tiraj, etc.

SECŢIUNEA a 3-a: Soluţii posibile de reabilitare energetică a instalaţiilor

Reabilitarea instalaţiilor de încălzire, ventilare-climatizare, apă caldă de consum şi iluminat se poate realiza prin prevederea, cel puţin, a următoarelor măsuri:

a) schimbarea, acolo unde este cazul, a conductelor de distribuţie a agentului termic aferente părţilor comune ale blocurilor de locuinţe, montarea dispozitivelor de reglare automată a cantităţii de energie consumată (robinete cu cap termostatic programabil, robinete de reglare debit/presiune), izolarea conductelor şi nu numai, în instalaţiile de încălzire;

b) utilizarea, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnico-economic, a surselor de răcire în sistem centralizat;

c) schimbarea şi/sau termoizolarea, acolo unde este cazul, a conductelor de distribuţie a apei calde de consum aferente părţilor comune ale blocurilor de locuinţe;

d) montarea recuperatoarelor de căldură pentru preâncălzirea/prerăcirea aerului introdus din exterior;

e) utilizarea acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic şi economic a unor surse noi de energie, regenerabile, pentru producerea energiei termice şi/sau electrice (captatoare solare termice sau fotovoltaice, pompe de căldură, turbine eoliene, etc.);

f) utilizarea surselor de iluminat cu consum redus de energie;

g) deblocarea, curăţarea, repararea sau întubarea coşurilor de fum şi termoizolarea după caz;

h) deblocarea, repararea sau curăţarea canalelor de ventilare, etc.

Contorizarea consumurilor de agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, atât la consumatorul individual, cât şi la nivelul clădirii.

Intervenţiile asupra instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum aferente clădirii vizează reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (încălzire, apă caldă de consum).

Se poate interveni la mai multe niveluri (producere, distribuţie, utilizare), atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, respectiv:

a) la nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):

1. înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare, cazane);

2. adaptarea puterilor surselor de căldură din centrala termică la consumurile reale;

3. substituirea parţială sau totală a formei de energie, cu energie produsă din surse regenerabile; 4. pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, cazane cu condensare, instalaţie solară, etc.

b) la nivelul distribuţiei căldurii:

1. izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite;

2. înlocuirea în subsolul tehnic a vanelor defecte montate pe conductele de distribuţie care prezintă pierderi de agent termic;

3. montarea robinetelor de golire la baza coloanelor;

4. reglarea temperaturii din instalaţia de încălzire în scopul satisfacerii noului necesar de căldură după reabilitarea anvelopei;

5. separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi;

6. contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara);

7. reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă.

c) la nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite şi punctele de consum a.c.m.):

1. instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire;

2. spălarea corpurilor statice de încălzire pentru eliminarea depunerilor de nisip si nămol de la partea inferioara a corpurilor statice;

3. spălarea, curăţarea chimică şi protecţia anticorozivă a instalaţiei;

4. înlocuirea ventilelor nefuncţionale, etc.

Soluţii complexe de reabilitare energetică a instalaţiilor de încălzire, care pot fi:

a) înlocuirea parţială sau totală a corpurilor de încălzire;

b) înlocuirea parţială sau totală a conductelor de distribuţie din subsolul blocurilor şi izolarea lor;

c) înlocuirea parţială sau totală a coloanelor de încălzire;

d) efectuarea de reglaje periodice şi depistarea pierderilor de căldură şi de apă ale reţelelor de distribuţie aferente părţilor comune ale blocurilor de locuinţe pentru alimentarea cu căldură şi apă caldă de consum şi efectuarea cu precădere a remedierilor necesare, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

Soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice, cu referire la instalaţiile de ventilare mecanică şi de iluminat artificial, sunt în principiu următoarele:

a) reglarea debitelor refulate/aspirate în funcţie de necesarul de ventilare normal;

b) reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat în funcţie de necesarul de căldură/frig şi de ventilare;

c) prevederea de filtre de aer eficiente;

d) înlocuirea ventilatoarelor cu eficienţă energetică redusă;

e) reglarea vitezelor aerului în spaţiile ocupate;

f) prevederea de lămpi cu eficienţă energetică ridicată;

g) automatizarea funcţionării instalaţiei de iluminat în funcţie de ocuparea spaţiilor.

SECŢIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor

Pentru alegerea şi aplicarea soluţiilor de reabilitare a instalaţiilor la blocurile de locuinţe vor fi respectate, în principal, următoarele principii:

a) soluţia de reabilitare termică, să asigure condiţiile de confort necesare şi să conducă la obţinerea de economii de energie pe ansamblul clădirii;

b) tratarea în ansamblu a clădirii: construcţie şi instalaţii;

c) prevederea gestionării individuale a consumurilor;

d) măsurile de reabilitare să se realizeze, pe cât posibil, fără afectarea spaţiului locuit;

e) reabilitarea să detalieze toată gama de soluţii (de la cele complexe până la măsurile minime, obligatorii) urmând ca beneficiarul să le realizeze în funcţie de disponibilităţile financiare.

Instalaţiile montate aparent pe elementele de anvelopă nu trebuie să fie înglobate în stratul termoizolant; intervenţiile asupra acestora trebuie să fie efectuate înainte de izolarea termică a clădirii, urmărindu-se pozarea conductelor şi a echipamentelor ţinând seama de grosimea suplimentară totală a termosistemului.

Ca urmare a diminuării necesarului de căldură al clădirii după izolarea suplimentară a elementelor de anvelopă, consecinţă a reabilitării termice a acesteia, este necesar ca soluţia tehnică proiectată să asigure reducerea corespunzătoare a debitului de căldură furnizat de sursa de încălzire (centrala termică de cartier sau punct termic), simultan cu asigurarea stabilităţii hidraulice a instalaţiei de încălzire interioară (fie prin reducerea debitului volumic de agent termic la racordul instalaţiei de încălzire interioară, fie prin reducerea temperaturii de ducere a agentului termic, prin injecţie de agent termic din conducta de întoarcere şi redirijarea excedentului de debit către sursa de căldură, împreună cu menţinerea constantă a diferenţei de presiune la baza coloanelor de distribuţie a agentului termic în instalaţia de încălzire interioară, reglată în raport cu debitul volumic de agent termic vehiculat în regim normal de funcţionare).

În toate cazurile trebuie să se prevadă montarea robinetelor cu cap termostatic la fiecare corp de încălzire.

In cazul înlocuirii ferestrelor existente cu ferestre noi, care conduc la creşterea etanşeităţii anvelopei clădirii, trebuie să se indice măsurile necesare pentru asigurarea necesarului minim de aer proaspăt în spaţiile ocupate pentru confortul fiziologic conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, aplicabile, în vigoare la data întocmirii proiectului.

După caz, coloanele de ventilare existente se vor verifica, repara sau înlocui în vederea asigurării funcţionalităţii, iar în cazul clădirilor care au coşuri de fum dezafectate se va studia posibilitatea utilizării acestora cu rol de coloane de ventilare pentru introducerea/evacuarea aerului la/de la interior.

În cazul introducerii sistemelor de instalaţii în variante hibride, pentru utilizarea/valorificarea energiilor neconvenţionale, se vor respecta caracteristicile arhitectural-ambientale ale zonei.

Proiectarea lucrărilor de instalaţii în scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a: Criterii de performanţă ale lucrărilor de instalaţii

Proiectele lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor vor cuprinde materiale şi echipamente pentru care există atestarea conformităţii cu specificaţiile tehnice armonizate, recunoscute sau prin agrementare tehnică, conform legii.

La proiectarea lucrărilor de instalaţii se vor respecta criteriile şi cerinţele de calitate cuprinse în reglementările tehnice specifice aferente clădirilor, aplicabile, în vigoare.

CAPITOLUL VII: CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXECUŢIE

SECŢIUNEA 1: Generalităţi

Executantul trebuie să-şi organizeze activitatea conform sistemului de management al calităţii pentru care este certificat şi să asigure personal de specialitate pentru executarea, urmărirea, verificarea şi predarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

Lucrările specifice de reabilitare se realizează în baza proiectului tehnic elaborat şi verificat în condiţiile legii, precum şi a documentaţiei furnizate de producător.

Pentru asigurarea calităţii şi în principal a durabilităţii lucrărilor de reabilitare a anvelopei este necesar ca după încheierea fiecărei etape de montaj şi înainte de aplicarea straturilor acoperitoare să se încheie procesele verbale de verificare a lucrărilor ascunse.

- Pentru termosistemul compact, deoarece fiecare strat depinde de calitatea stratului aplicat anterior, iar deficienţele oricărui strat pot afecta stabilitatea întregului ansamblu, se consideră necesară încheierea procesului verbal de lucrări ascunse pentru fiecare din următoarele lucrări:

  - pregătirea suportului;

  - aplicarea adezivului şi plăcilor termoizolante;

  - fixarea diblurilor;

  - aplicarea grundului de bază şi înglobarea plasei de armare;

  - executarea amorsajului şi aplicarea materialului de finisare specific sistemului.

- Pentru termosistemul cu strat de ventilare, etapele de execuţie pentru care se încheie Procesul Verbal al lucrărilor ascunse, sunt:

  - pregătirea suportului;

  - fixarea scheletului metalic şi reglarea planeităţii acestuia;

  - executarea termoizolaţiei şi a continuităţii ei;

  - fixarea placajului de protecţie şi finisare.

- Pentru termohidroizolaţia acoperişurilor terasă se vor întocmi procesele verbale de lucrări ascunse după încheierea executării fiecărui strat care devine suport şi condiţionează aplicarea stratului următor:

  - pregătirea suportului, inclusiv amorsarea;

  - lipirea stratului de barieră contra vaporilor (cu sau fără strat de difuzie);

  - aplicarea termoizolaţiei (cu sau fără şapă de protecţie);

  - lipirea straturilor hidroizolante.

SECŢIUNEA a 2-a: Lucrări pentru pregătirea suprafeţelor suport

Pregătirea pereţilor exteriori pentru aplicarea termosistemului compact

- Suprafaţa suport pentru aplicarea termosistemului compact o constituie partea opacă a pereţilor exteriori ai clădirilor existente executaţi din panouri prefabricate din beton armat, zidărie din blocuri BCA sau cărămizi ceramice; aceşti pereţi fac parte din categoria „suporturi tencuite” care impun pentru termosistem executarea fixării cu dibluri suplimentar faţă de operaţiunea de lipire.

- Executantul va efectua lucrările indicate în documentaţia tehnică şi va lua acordurile care se impun în cazul în care pe parcursul lucrărilor constată necesitatea executării şi a altor lucrări de remediere a suportului atât cantitativ cât şi calitativ.

- Operaţiunile pentru remedierea suportului se efectuează manual sau mecanizat după verificarea stării acestuia şi constau în:

- desfacerea tencuielilor neaderente şi raşchetarea rosturilor de mortar;

- înlăturarea placajelor din produse ceramice sau alte materiale până la stratul portant, rezistent;

- îndepărtarea tencuielilor degradate urmare atacurilor biologice (mucegai, muşchi, etc.);

- spălarea cu jet de apă şi detergenţi adecvaţi a petelor de grăsimi sau a altor substanţe care ar împiedica aderenţa termoizolaţiei pe perete;

- desprăfuirea suprafeţelor – constă în înlăturarea prin periere manuală sau mecanică a prafului, a eflorescenţelor, a exfolierilor şi a zonelor friabile;

- rectificarea suprafeţelor prin aplicarea unui strat de tencuială din mortar compatibil pentru nivelarea cu următoarele toleranţe:

| Distanţe, cm | 100 | 250 | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Abaterea suprafeţei, mm | 2 | 3 | 5 |

- Modul de pregătire al suprafeţelor va fi consemnat în Procesul Verbal de lucrări ascunse înainte de începerea aplicării termosistemului şi comportă următoarele verificări făcute pe toată suprafaţa prin sondaje:

- aderenţa tencuielii pe stratul suport: – să nu prezinte tendinţa de desprindere de suport (valoarea forţei de smulgere să fie mai mare de 0,08 N/mm2 );

- gradul de umiditate şi de absorbţie a apei: conform cerinţelor adezivului sau mortarului adeziv utilizat;

- duritatea suprafeţei:  la lovire să nu sune „a gol”;

- coeziunea şi lipsa prafului şi a eflorescenţelor:  verificare vizuală şi tactilă.

Pregătirea pereţilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant cu strat de aer ventilat

Pregătirea suprafeţelor suport şi verificarea acesteia se efectuează conform prevederilor art.113, excepţie făcând rectificarea tencuielii pentru care nu se impun condiţiile de planeitate.

Pregătirea straturilor suport ale acoperişurilor tip terasă.

- În funcţie de varianta de soluţie adoptată pentru refacerea termohidroizolaţiei acoperişurilor, stratul suport poate fi:

            - planşeul de beton armat de peste ultimul nivel al blocului de locuinţe, în varianta în care se desface întreaga structură termohidroizolantă existentă;

            - şapa de protecţie a termoizolaţiei în varianta în care se desfac numai straturile hidroizolaţiei;

            - hidroizolaţia existentă (în varianta în care aceasta se consideră că poate deveni suport pentru noua hidroizolaţie).

- Operaţiunile de pregătire proprii fiecărui tip de suport sunt indicate în reglementările tehnice specifice privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

Pregătirea stratului suport la acoperişurile cu şarpantă.

- La acoperişurile cu pod nelocuibil suportul termoizolaţiei îl constituie planşeul din beton armat de peste ultimul nivel, planşeu care se va curăţa în vederea aplicării stratului termoizolant, aşa cum este prevăzut în reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, referitoare la amenajarea podurilor neîncălzite sau mansardate, şi/sau  la proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

- În cazul amplasării termoizolaţiei pe intradosul şarpantei, termoizolaţia se va realiza după terminarea lucrărilor specifice, precum cele la structura şarpantei, a asterealei, a etanşeităţii învelitorii existente sau înlocuirea acesteia şi a protecţiei fungicide a elementelor din lemn, aşa cum este prevăzut în reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, referitoare la amenajarea podurilor neîncălzite sau mansardate.

Pregătirea planşeelor de peste spaţii neîncălzite.

          - Suprafaţa acestor planşee se va curăţa de straturile neaderente (tencuială, zugrăveală, vopsitorii sau praf).

          - Suprafeţele se vor rectifica şi pregăti conform articolelor anterioare în vederea lipirii şi/sau fixării mecanice a plăcilor termoizolante, a pulverizării spumei de poliuretan sau a aplicării caroiajului de ancorare a plăcilor de ghips carton şi de susţinere a produselor termoizolante (saltele, plăci, etc.).

SECŢIUNEA a 3-a: Montarea tâmplăriei (ferestre şi uşi exterioare)

Operaţiunile de recondiţionare a tâmplăriei existente sau înlocuirea acesteia cu modele performante, din punct de vedere a protecţiei termice şi a funcţionalităţii, se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operaţiunile de rectificare a suprafeţei suport (partea opacă a pereţilor).

La montarea ferestrelor şi uşilor exterioare se vor respecta poziţia, numărul şi distanţele între şuruburile de ancorare indicate de producător.

După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei şi a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc şi zidărie cu material termoizolant (bandă izolantă comprimată, chituri siliconice, spumă poliuretanică, etc.) şi protecţia acestuia pe faţa de la interior şi de la exterior.

Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe faţadă a termoizolaţiei şi a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei.

După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica produsul etanşant (chit) indicat în proiect pentru evitarea infiltraţiei apei din precipitaţii între perete şi izolaţia termică.

Montarea şi efectuarea probelor de funcţionare a tâmplăriei se consemnează într-un proces verbal încheiat înainte de începerea lucrărilor de termoizolare a pereţilor.

SECŢIUNEA a 4-a: Aplicarea straturilor ansamblului termoizolant compact la pereţi

Aplicarea ansamblului termoizolant compact se va face în conformitate cu proiectul de execuţie şi ghidul de aplicare al produselor indicate de ofertantul sistemului.

Garanţia deţinătorului (ofertantului) de sistem este valabilă numai în situaţia în care proiectarea şi executarea este conformă cu ghidul de aplicare al termosistemului (inclusiv finisajul) şi cu produsele indicate de acesta; în caz contrar, respectiv modificări ale tehnologiei sau înlocuirii de materiale, etc., responsabilitatea revine proiectantului, executantului sau beneficiarului, după caz.

(1) Executantul va respecta indicaţiile din documentaţia tehnică (proiect tehnic şi detalii de execuţie) precum şi ale producătorului, după caz, referitoare la :

a) temperaturile exterioare minime şi maxime de lucru (este interzisă aplicarea la temperaturi sub +5oC a suportului, materialelor şi temperatura în aer, iar la tencuiala silicatică sub

+8 oC);

b) măsurile de protecţie a lucrărilor în curs de executare pe timpul perioadelor de întrerupere datorate condiţiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceaţă, vânt, etc.);

c) plasa de protecţie împotriva acţiunii directe a razelor solare;

d) depozitarea şi pregătirea produselor componente ale termosistemului;

e) distanţa de montare a schelei faţă de pereţi şi lungimea ancorelor (corelată cu grosimea termoizolaţiei).

(2) Operaţiunea de aplicare a alcătuirii termoizolante compacte se efectuează după :

- încheierea şi verificarea montajului elementelor vitrate;

- pregătirea suprafeţelor suport şi efectuarea probei de lipire pentru a stabili dacă suportul este uscat;

- protejarea cu folii a suprafeţelor de sticlă, lemn, PVC sau aluminiu;

- încheierea fixării tuturor elementelor care penetrează ansamblul (suporturi, conducte);

- asigurarea măsurilor de protecţie a aticelor, coronamentelor zidurilor sau ale altor suprafeţe orizontale astfel încât să fie împiedicată infiltrarea apei între termoizolaţie şi suport;

- încheierea lucrărilor de eliminare a umidităţii ascensionale şi a depunerilor de săruri din zona soclului.

Montajul termosistemului începe prin trasarea orizontalităţii şi fixarea cu ajutorul diblurilor metalice, la fiecare 30 cm, a profilului de soclu la cota indicată în proiect; abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanţieri între profil şi perete, îmbinările dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor de legătură, iar suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profile.

Se recomandă ca, în cazul utilizării plăcilor de polistiren ca material termoizolant, de la data fabricării blocurilor de polistiren şi până la tăierea în plăci să treacă minimum 2 săptămâni, cu asigurarea condiţiilor de depozitare, iar la o ultimă verificare, la ruperea unei plăci să nu cadă perle şi ruptura să se producă şi în masa perlelor de polistiren.

Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus:

a) poziţia plăcilor este orizontală cu lungimea paralelă cu profilul de soclu;

b) plăcile se aşează în şiruri orizontale, cu rosturile ţesute (inclusiv la colţurile clădirii);

c) rândurile sunt decalate la ½ placă;

d) tipul adezivului şi modul de aplicare pe placă (pe toată suprafaţa, sau în benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect şi ale producătorului, orice modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul producătorului (furnizorului) ansamblului;

e) plăcile se poziţionează alăturat fără distanţă între ele şi fără adeziv pe canturi; în cazul în care între plăci s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spumă adezivă;

f) tăierea plăcilor, pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră şi/sau uşă, se va executa prin topire cu fir (ferăstrău) electric;

g) nu se vor folosi plăci cu margini sau colţuri lipsă;

h) la muchiile verticale ale faţadei şi în zona adiacentă rosturilor se vor utiliza numai panouri întregi sau jumătăţi de panouri întreţesute;

i) rosturile dintre plăcile fixate perimetral golurilor ferestrelor şi uşilor nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor.

(1) Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentaţia tehnică referitoare la tipul şi numărul acestora, poziţia şi adâncimea găurii în stratul suport, cu luarea în consideraţie a următoarelor aspecte:

a) executarea găurilor se va efectua numai după uscarea şi întărirea adezivului în timpul prescris de producător;

b) găurirea prin percuţie nu se va utiliza în cazul pereţilor din cărămizi cu goluri sau BCA;

c) se va verifica prin sondaj rezistenţa la smulgere a diblurilor (un diblu la zece dibluri montate), iar în cazul în care sunt neancorate se vor îndepărta şi vor fi înlocuite cu alt diblu fixat la o distanţă de minimum 6 cm faţă de poziţia iniţială (sau conform prevederilor din proiect) şi se va relua sondajul; golurile abandonate în stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolaţie se vor umple cu material termoizolant identic;

d) diblurile se vor fixa numai în zona în care placa termoizolantă stă pe stratul adeziv;

e) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor îngropa până la faţa exterioară a plăcilor, nu vor depăşi după fixare suprafaţa izolaţiei, iar adânciturile rezultate se vor netezi cu grund de bază, cu minimum 24 ore înainte de armarea generală;

f) în cazul utilizării termoizolaţiei din plăci de vată minerală diblurile se fixează după aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafeţelor plăcilor;

g) pe zona de aplicare a placajelor ceramice găurirea pentru introducerea diblurilor se efectuează prin plasa şi stratul de armare cât acesta este încă proaspăt, iar diblurile şi plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de bază „ud-pe-ud” care, la rândul lui se va arma cu plasă, dacă se prevede în documentaţie armarea dublă.

(2) Tija diblurilor se va ancora în zid respectând adâncimea şi lungimea de ancorare prevăzute în documentaţia tehnică specifică (pentru a obţine rezistenţă la smulgere) iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va depăşi cu cca 10 mm lungimea de ancorare.

(3) La lipirea plăcilor din zona buiandrugilor, pentru a împiedica alunecarea, se vor folosi cleme de fixare sau alte elemente ajutătoare.

(4) Pentru fixarea în câmp a plăcilor din polistiren se va respecta documentaţia tehnică de execuţie care poate prevedea una din următoarele variante:

- dibluirea tuturor punctelor de intersecţie dintre rosturile verticale şi cele orizontale (un diblu comun la trei plăci) şi câte un diblu în mijlocul fiecărei plăci (model T), sau

- câte 3 dibluri pe placă; distanţa diblurilor faţă de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub fiecare diblu să se găsească mortar adeziv (model W).

Pentru ancorarea plăcilor din vată bazaltică trebuie să se foloseasca un diblu cu rozeta suplimentară cu diametrul de minimum 140 mm.

(1) Aplicarea grundului de bază şi înglobarea plasei pentru armare se execută după încheierea şi verificarea ancorării plăcilor termoizolante şi după şlefuirea acestora pentru planeizarea suprafeţei, iar dacă după şlefuire plăcile au stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu grundul de bază, se va face o nouă şlefuire.

(2) Grundul de bază se aplică cu gletiera după un timp de aşteptare indicat de producătorul adezivului utilizat.

(3) Plasa din ţesătură de sticlă, rezistentă în mediul alcalin, se întinde şi se va îngloba, fără cute, în stratul de grund de bază proaspăt aplicat, prin derulare în fâşii verticale, de sus în jos.

(4) Fâşiile de plasă, cu lăţimea uzuală de 1,0 m se vor suprapune lateral şi la capete minimum 10 cm şi se vor îngloba astfel încât plasa să fie poziţionată la mijloc sau în treimea exterioară a stratului de grund de bază şi să fie acoperită minimum 0,5 mm în zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optimă plasa se va acoperi cu un strat de grund de bază aplicat „ud-pe-ud”.

(5) Grosimea grundului de bază armat va fi cuprinsă între 2 mm şi 4 mm, sau conform indicaţiilor producătorului.

(6) Acoperirea plasei de armare cu grund de bază va fi de minimum 1,0 mm şi de maximum 3 mm, iar în zonele de suprapunere între fâşii de minimum 0,5 mm.

(7) Colţurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ştraifuri din acelaşi tip de plasă (20/40 cm), aplicate, la 45o pe faţadă şi pe lăţimea glafurilor, înainte de armarea generală.

(8) Pe înălţimea soclului şi a parterului se vor aplica două straturi de armare.

(9) La muchiile clădirii şi adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colţ din aluminiu, cu plasă de armare integrată.

(10) În situaţia în care se folosesc profile de colţ fără plasă integrată (numai pentru muchiile verticale), acestea se înglobează la poziţie în grundul de bază şi se acoperă cu plasa de armare, care se continuă pe cealaltă latură a muchiei pe o lăţime de cel puţin 20 cm.

(11) Muchiile intrânde se execută similar celor ieşinde fără profil, cu minimum 10 cm suprapunere.

(12) Armarea muchiilor orizontale (intradosul balcoanelor, glaful superior al ferestrelor sau uşilor) se realizează folosind profile lăcrimar (picurător) cu plasă care se montează înainte de armarea generală.

(13)După uscare (timp indicat de firma producătoare) grundul de bază se va şlefui fără deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafeţei.

Aplicarea finisajului

- Aplicarea amorsei şi a materialului de finisare se va executa numai după încheierea timpilor de aşteptare recomandaţi de producător pentru uscarea suportului; de exemplu: minimum 3 zile la 20ºC şi 65% umiditate maximă, în cazul tencuielii decorative.

- Placările ceramice se vor executa numai după trecerea timpului de aşteptare indicat de producător sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maximă.

- Grunduirea se execută, peste masa de şpaclu uscată, cu trafaletul sau cu bidineaua, într-un strat, iar pe vreme foarte călduroasă în două straturi, al doilea strat fiind aplicat după minimum 24 ore faţă de primul.

- După grunduire suprafeţele trebuie să aibă o culoare uniformă.

- Tencuielile decorative se aplică cu fierul de glet inoxidabil şi se nivelează la grosimea granulei. Grosimea stratului ≈ 2-3 mm, minimum 1,5 mm la tencuieli periate şi minimum 2 mm la tencuieli striate.

- După aplicare tencuiala se drişcuieşte liniar sau circular cu drişca de plastic.

- Uniformitatea de culoare se asigură prin utilizarea aceleiaşi şarje de producţie, iar pentru evitarea apariţiei înnădirilor în câmpul finisat aplicarea va fi continuă pe fâşii orizontale, în scară, de sus în jos.

- Până la uscare (conform normei dată de firmă sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgârierea sau umezirea suprafeţei, iar toată faţada va fi protejată cu o plasă de protecţie împotriva acţiunii directe a razelor solare, a ploii şi a vântului puternic.

- Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu conţinut suplimentar de substanţe care împiedică formarea mucegaiului şi ciupercilor. Peste tencuiala decorativă se poate aplica o vopsea cu coeficient de reflexie mai mare de 25%.

SECŢIUNEA a 5-a: Aplicarea termoizolaţiei la planşeele peste spaţii neîncălzite

Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul planşeului, pe grinzile aferente şi pe pereţii adiacenţi conform uneia din următoarele soluţii şi tehnologii de executare indicate în proiect:

  - termosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor termoizolante cu dibluri şi protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ETICS executate la faţade;

  - spumă poliuretanică aplicată in situ cu instalaţie pneumatică de amestecare a componentelor şi pulverizare;

  - fixarea mecanică, pe un schelet de susţinere, a termoizolaţiei şi a unui strat de protecţie şi finisaj din plăci de gips carton;

  - plăci din vată minerală, caşerate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri.

La executarea găurilor în planşeele din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalaţiei electrice pentru evitarea secţionării acestora.

Operaţiunile de aplicare a alcătuirilor stabilite în documentaţia de execuţie se vor începe după încheierea lucrărilor de instalaţii, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltraţiilor şi a urmărilor acestora şi a pregătirii suprafeţei suport (curăţare, rectificare, verificare coeziune).

La aplicarea termosistemului compact se vor respecta condiţiile enunţate la Secţiunea a 4-a, cu privire la fixarea plăcilor şi a diblurilor, aplicarea masei de şpaclu, a armăturii şi a tencuielii.

La executarea sistemului termoizolant protejat cu plăci de gips carton, scheletul de susţinere se va realiza din profilele indicate de producător fixate la distanţa de 60 cm modulată la lăţimea plăcilor de gips-carton, înainte de fixarea profilelor se va aplica pe toată suprafaţa suportului stratul cu rol de barieră contra vaporilor; în spaţiul dintre plafon şi plăcile de gips-carton se va introduce termoizolaţia din diverse produse (saltele sau plăci de vată minerală MW sau GW, etc.) realizându-se un strat continuu, fără întreruperi.

SECŢIUNEA a 6-a: Aplicarea termoizolaţiei la acoperişuri

Aplicarea termoizolaţiei se diferenţiază în funcţie de tipul acoperişurilor şi poziţia în cadrul acestora, astfel:

a) la acoperişurile tip terasă (figura 3 - alcătuiri de termohidroizolaţii (TH) la acoperişuri terasă şi figura 4 - alcătuiri de termohidroizolaţii (TH) la acoperişuri terasă grădină), termoizolaţia se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal de specialitate pentru executarea lucrărilor de hidroizolaţii şi termoizolaţii, care utilizează tehnologii curente şi mijloacele tehnice proprii realizării acestor lucrări, în conformitate cu prevederile din proiectul de execuţie, din documentaţia producătorului şi din reglementările tehnice în vigoare;

b) la acoperişurile cu şarpantă termoizolaţia se aplică:

1. sub pardoseala podului realizată dintr-o şapă armată;

2. sub astereala şi învelitoarea acoperişului mansardei (figura 5– şarpantă termoizolată) şi va fi protejată de panouri de gips carton sau conform detaliilor din proiectul de execuţie şi recomandărilor producătorului.

SECŢIUNEA a 7-a: Aplicarea stratului/sistemului hidroizolant

Condiţiile tehnice privind aplicarea stratului/sistemului hidroizolant şi verificarea etanşeităţii acestuia, prin inundarea acoperişului tip terasă, sunt prevăzute în reglementările specifice, aplicabile, în vigoare, privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri.

Acoperişuri terasă sau cu pantă, hidroizolate/termohidroizolate

La construcţiile existente aplicarea structurilor izolante se face după îndepărtarea hidroizolaţiei sau termohidroizolaţiei sau după regenerarea hidroizolaţiei existente, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, privind proiectarea şi executarea lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

La realizarea hidroizolaţiilor din membrane bitumate se vor respecta, în principal, următoarele:

a) aplicarea membranelor se va executa începând de la cota joasă spre coama acoperişului cu lungimea membranelor perpendiculară pe linia de cea mai mare pantă;

b) aplicarea membranelor la hidroizolaţiile monostrat va respecta decalarea longitudinală indicată în următoarele exemple:

1. aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la ½ din lungime (L)

2. aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la ⅓ din lungime (L)

c) se vor respecta suprapunerile între membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete şi 8-10 cm transversal) sau limitele marcate din fabrică de producător pe suprafaţa membranelor;

d) suprapunerile se vor lipi la cald cu arzătoare cu flacără reglabilă şi se vor presa cu role;

e) la suprapunerile capetelor se va executa decuparea colţurilor:

f) de asemenea, pentru evitarea suprapunerii în acelaşi punct a patru membrane se va realiza un decalaj între capetele membranelor de minimum 0,50 m ;

g) o variantă de etanşare, fără suprapunerea capetelor, se poate realiza utilizând o membrană ori benzi de 1/3 sau 1/2 din lăţimea acesteia lipite peste zona de întrerupere pentru asigurarea continuităţii hidroizolaţiei:

h) la executarea hidroizolaţiilor bistrat al doilea strat se va aplica decalat cu ½ din lăţimea membranelor:

i) la intersecţia între planul orizontal şi planul vertical paralel cu lungimea membranei se va aplica un strat suplimentar din membrană bitumată, cu lăţimea cuprinsă între 250 şi 330 mm, înainte de lipirea primului strat al hidroizolaţiei:

j) la muchia de intersecţie perpendiculară pe lungimea membranei racordarea se poate face fără strat suplimentar cu prelungirea membranei la vertical, cu sau fără scafă de racord:

Logii şi balcoane

- La construcţiile existente izolarea termică şi hidrofugă a acestor elemente se va executa conform detaliilor din proiect.

- La balcoanele şi logiile închise (transformate în spaţii locuibile, soluţie nerecomandată) hidroizolaţia se va executa etanşă pe contur, fără eliminare de apă în exterior.

- La balcoanele şi logiile neînchise se va avea în vedere etanşarea racordului hidroizolaţiei cu elementele de evacuare a apei în exterior.

- În ambele situaţii precedente (2) şi (3) izolaţia hidrofugă se va executa din mortare impermeabile sau cu un strat din membrane bitumate lipite cu adezivi, la rece, aplicate cu tehnologii uzuale indicate în normativele tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

- Burlanele pentru colectarea apei se vor fixa aparent pe faţade, peste termosistem, după încheierea lucrărilor de finisaj.

Subsoluri

- Hidroizolarea subsolurilor se va executa conform detaliilor şi cu tehnologia indicată în proiect, proprie produselor utilizate:

  - membrane bitumate lipite la cald prin sudură cu flacăra;

  - tencuieli cu mortare hidrofuge;

  - injectări de produse impermeabilizante.

Notă: Soluţiile sau detaliile de principiu referitoare la reabilitarea elementelor de anvelopă sunt cuprinse în reglementarea tehnică „Soluţii cadru privind  reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013.

SECŢIUNEA a 8-a: Lucrările de reabilitare a instalaţiilor

Executarea lucrărilor de instalaţii de gaze naturale nu fac obiectul reglementării tehnice.

La executarea celorlalte lucrări de instalaţii, aferente procesului de reabilitare energetică a clădirii, se vor avea în vedere următoarele:

a) începerea lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor este permisă numai după ce executantul a primit:

1. proiectul instalaţiei respectiv proiectul tehnic şi detaliile de execuţie;

2. avizele şi acordurile necesare, după caz;

b) executarea lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor se va realiza de către operatori economici de specialitate;

c) se va asigura controlul execuţiei lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor pe şantier în scopul asigurării cel puţin a nivelurilor minime de performanţă, în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, definite conform legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii.

Furnizorii vor livra materialele şi echipamentele la caracteristicile corespunzătoare prevederilor din proiectul tehnic, însoţite de documentele necesare în condiţiile legii.

La executarea lucrărilor de instalaţii se vor respecta reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.

ANEXA 1

CERINŢE  MINIME  PENTRU  CARACTERISTICILE  TEHNICE  ALE  PRODUSELOR  TERMOIZOLANTE

TABELUL 1.1

| DOMENIU DE UTILIZARE | Indicativ soluţii (vezi P.II) | ALCĂTUIRI TERMO-IZOLANTE | CERINŢE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN POLISTIREN EXPANDAT (EPS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toleranţa lungimii | Toleranţa lăţimii | Toleranţa grosimii | Toleranţa perpendicularităţii | Toleranţa planeităţii | Stabilitatea dimensională în condiţii normale de laborator | Stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate | Deformarea în condiţii de sarcină la compresiune şi temperatură | Efortul de compresiune la o deformare (tasare) de 10% | Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe | Rezistenţa la încovoiere | Fluajul de compresiune | Absorţia de apă, de lungă durată, prin imersie | Absorţia de apă, de lungă durată, prin difuziune | Compresibilitate | DENUMIRE |
|  |  |  | Li | Wi | Ti | Si | Pi | DS(N)i | DS(TH)i | DLT(i)5 | CS(10)i | TRi | BSi | CC(i1/i2/y)σc | WL(T)i | WD(V)i | CPi | EPS |
| Pereţi exteriori | E1 | Termosistem compact (ETICS) (vezi nota*) | L2 | W2 | T2 | S2 | P4 | DS(N)2 | DS(70,-)2 | - | CS(10)80* | TR120 | BS125 | - | - | - | - | EPS80 |
|  |  | Idem zona parter | L1 | W2 | T2 | S2 | P4 | DS(N)2 | DS(70,-)1 | - | CS(10)120 | TR150 | BS170 | - | WL(T)2 | WD(V)5 | - | EPS120 |
|  | E2 | Sistem termoizolant cu strat de aer ventilat | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | DLT(1)5 | CS(10)70 | - | BS115 | - | - | - | - | EPS70 |
|  | E3 | Termoizolaţie aplicată la interior | L1 | W1 | T2 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | - | CS(10)80 | TR120 | BS125 | - | - | WD(V)5 | - | EPS80 |
| Acoperiş | Terasă | T | Termoizolaţie protejată cu şapă suport al hidroizolaţiei | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)2 | - | CS(10)120 | - | BS170 | CC(2/1,5/10)150 | - | - | CP5 | EPS120 |
|  |  |  | Hidroizolaţie aplicată direct pe termoizolaţie | L1 | W1 | T2 | S2 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)1 | DLT(1)5 | CS(10)150 | - | BS200 | CC(2/1,5/10)150 | - | - | CP3 | EPS150 |
|  | mansardă | A1 | Termoizolaţie, protejată cu şapă, amplasată pe planşeele de pod | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | - | CS(10)120 | - | BS170 | CC(2/1,5/10)100 | - | - | CP5 | EPS120 |
|  |  | A2 | Termoizolaţie între şi sub căpriori aplicată condiţionat (vezi nota**) | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)1 | DLT(1)5 | CS(10)60 | - | BS100 | - | - | - | - | EPS60 |
| Planşeu peste subsol | S1 | Termoizolaţie aplicată pe planşeu | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | - | CS(10)100 | - | BS150 | CC(2/1,5/10)100 | - | - | CP5 | EPS100 |
|  | S2 | Termoizolaţie aplicată sub planşeu | L1 | W1 | T2 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | - | CS(10)70 | TR100 | - | - | - | - | - | EPS70 |
| Planşeu pe sol | P | Termoizolaţie sub şapă | L1 | W1 | T1 | S1 | P4 | DS(N)5 | DS(70,-)3 | - | CS(10)120 | - | BS170 | CC(2/1,5/10)100 | - | - | CP5 | EPS120 |

Notă*:  Plăcile din EPS utilizate în sistem ETICS, la faţade, vor avea  densitatea >17±0,2 kg/m3 , iar pe zonele expuse acţiunii distructive a grindinei vor avea minimum CS(10)100.

Notă**:  Termoizolaţia se amplasează în structurile din lemn cu restricţii impuse de clasa de reacţie la foc, cu obligativitatea aplicării unui strat de protecţie mecanică împotriva atacurilor biologice şi care să prevină contactul dintre EPS şi conservanţii lemnului care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului, precum şi cu asigurarea unei protecţii împotriva temperaturilor ridicate ale învelitorii.

TABELUL 1.2

| DOMENIU DE UTILIZARE | Indicativ soluţii (vezi P.II) | ALCĂTUIRI TERMO-IZOLANTE | CERINŢE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN POLISTIREN EXTRUDAT (XPS) | DENUMIRE PRODUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toleranţa lungimii | Toleranţa lăţimii | Toleranţa perpendicularităţii | Toleranţa planeităţii | Toleranţa grosimii | Stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate | Deformarea în condiţii de sarcină la compresiune şi temperatură | Efortul de compresiune la o deformare (tasare) de 10% | Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe | Fluajul de compresiune | Absorţia de apă, de lungă durată, prin imersie | Absorţia de apă, de lungă durată, prin difuziune | Factorul de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ |  |
|  |  |  | L | W | Sb | Smax | T | DS(TH)i | DLT(i)5 | CS(10\y)i | TRi | CC(i1/i2/y)σc | WL(T)i | WD(V)i | MUi | FTi | XPS |
| Pereţi exteriori | E1 | Termosistem compact (ETICS) pe zona parter | Aceste caracteristici se determină pentru plăcile termoizolante în conformitate cu 4.2.2, tabelul 1 din SR EN 13164:2009 | T3 | DS(70,-)5 | - | CS(10\y)200 | TR200 | - | WL(T)3 | WD(V)5 | MU50 | FT2 | XPS 200 |
|  |  | Termoizolaţie la soclu şi pereţii subsolurilor |  | T2 | DS(70,90)5 | DLT(2)5 | CS(10\y)300 | TR200 | CC(2/1,5/10)100 | WL(T)1,5 | WD(V)3 | MU100 | FT2 | XPS 300 |
| Acoperiş | Terasă | T | Termoizolaţie protejată cu hidroizolaţiei pe şapă |  | T2 | - | DLT(2)5 | CS(10\y)200 | - | CC(2/1,5/25)150 | - | WD(V)5 | MU100 | FT2 | XPS 200 |
|  |  |  | Termoizolaţie la terase ranversate |  | T2 | DS(70,90)5 | DLT(2)5 | CS(10\y)300 |  | CC(2/1,5/10)150 | WL(T)0,7 | WD(V)3 | MU150 | FT2 | XPS 300 |
|  | mansardă | A1 | Termoizolaţie, protejată cu şapă, amplasată pe planşeele de pod |  | T2 | DS(70,-)5 | - | CS(10\y)200 | - | CC(2/1,5/25)100 | - | WD(V)5 | MU100 | FT2 | XPS 200 |
|  |  | A2 | Termoizolaţie peste căpriori aplicată condiţionat (vezi nota) |  | T2 | DS(70,-)5 | DLT(1)5 | CS(10\y)500 | TR200 | CC(2/1,5/25)200 | - | WD(V)5 | MU50 | FT2 | XPS 500 |
| Planşeu peste subsol | S1 | Termoizolaţie aplicată pe planşeu |  | T2 | DS(70,-)5 | - | CS(10\y)300 | - | CC(2/1,5/25)150 | - | WD(V)5 | MU100 | FT1 | XPS 300 |
| Planşeu pe sol | P | Termoizolaţie sub şapă |  | T2 | DS(70,90)5 | - | CS(10\y)300 | - | CC(2/1,5/25)150 | WL(T)0,7 | WD(V)5 | MU150 | FT1 | XPS 300 |

Nota: Termoizolaţia se amplasează în structurile din lemn cu restricţii impuse de clasa de reacţie la foc, cu obligativitatea aplicării unui strat de protecţie mecanică împotriva atacurilor biologice şi care să prevină contactul dintre XPS şi conservanţii lemnului care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului, precum şi cu asigurarea unei protecţii împotriva temperaturilor ridicate ale învelitorii.

TABELUL 1.3

| DOMENIU DE UTILIZARE | Indicativ soluţii (vezi P.II) | ALCĂTUIRI TERMO-IZOLANTE | CERINŢE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN VATĂ MINERALĂ (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toleranţa grosimii | Stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură | Efortul de compresiune la o deformare (tasare) de 10% | Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe | Sarcina concentrată | Fluajul de compresiune | Absorţia de apă, de scurtă durată, prin imersie | Compresibilitate | Observaţii |
|  |  |  | Ti | DS(T+) | CS(10\y)i | TRi | PL(5)i | CC(i1/i2/y)σc | WSi | CPi |  |
| Pereţi exteriori | E1 | Termosistem compact (ETICS) | T5 | Se determină pentru plăcile utilizate ca termosistem ETICS în conformitate cu 4.3.2 din SR EN 13162:2009 | CS(10\y)30 | TR10 | PL(5)250 | - | Se determină pentru plăcile termoizolante în conformitate cu 4.3.7 din SR EN 13162:2009 | - |  |
|  |  | Idem zona parter | T5 |  | CS(10\y)30 | TR10 | PL(5)300 | - |  | - | - |
|  | E2 | Sistem termoizolant *) cu strat de aer ventilat **) | T4 |  | CS(10\y)0,5 | TR1 | - | - |  | - | *) - Saci sau saltele cusute, acoperite cu un strat de protecţie la vânt şi la atacuri biologice (PVAB) |
|  | E3 | Termoizolaţie la interior sub plăci de gipscarton | T3 |  | CS(10\y)0,5 | TR1 | - | - |  | - | Saci sau saltele cusute protejate cu un strat barieră contra vaporilor şi ancorate împotriva tasării |
| Acoperiş | terasă | T | Termoizolaţie protejată cu hidroizolaţie pe şapă | T4 |  | CS(10\y)50 | - | PL(5)500 | CC(2/1,5/10)4 |  | CP4 |  |
|  |  |  | Hidroizolaţie lestată aplicată pe termoizolaţie | T4 |  | CS(10\y)50 | TR10 | PL(5)600 | CC(2/1,5/10)3 |  | CP3 |  |
|  | mansardă | A1 | Termoizolaţie, protejată cu şapă, amplasată pe planşeele de pod | T4 |  | CS(10\y)30 | - | PL(5)500 | CC(2/1,5/10)4 |  | CP5 |  |
|  |  | A2 | Termoizolaţie între şi sub căpriori aplicată condiţionat **) | T1 |  | - | - | - | - |  | - | **) Termoizolaţia va avea rezistenţa la trecerea aerului ≥AFr 5 şi se amplasează în structurile cu strat de aer ventilat protejată cu un strat PVAB |
| Pe planşee sub pardo-seală | S1 | Termoizolaţie aplicată pe planşeu sub şapă | T4 |  | CS(10\y)50 | - | PL(5)600 | CC(2/1,5/10)4 |  | CP4 |  |
|  |  | Termoizolaţie între grinzişoare | T1 |  | - | - | - | - |  | - | Termoizolaţie, plăci, saltele sau vrac în saci, protejată cu un strat PVAB |
| Sub planşee | S2 | Termoizolaţie lipită sub planşeu | T4 |  | CS(10\y)20 | TR10 | - | - |  | - |  |

ANEXA 2

(informativă)

PREVEDERI LEGATE DE INSCRIPŢIONAREA PRODUSELOR DIN POLISTIREN EPS sau XPS

- Marcarea CE şi etichetarea produselor vor respecta prevederile anexei ZA din specificaţiile tehnice europene armonizate aferente acestor produse;

- Suplimentar faţă de informaţiile care însoţesc simbolul marcajului de conformitate CE cuprinse în anexa ZA, din specificaţiile tehnice, pentru produsele din polistiren expandat (EPS) se recomandă următoarele:

  - Pentru verificarea şi recunoaşterea/identificarea ulterioară a produselor puse în operă să se efectueze inscripţionarea pe partea laterală a plăcilor de polistiren aşa cum se prevede şi în anexa ZA.3 din SR EN 13163 respectiv SR EN 13164;

  - Pentru identificarea vizuală, rapidă, a produselor la achiziţionare, manipulare, transport, depozitare şi control se recomandă la inscripţionarea produselor utilizarea codurilor de culoare prezentate în tabelul 1:

Tabelul 1

| Clasa de produs | Cod de culoare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| EPS 50 | 1 x MARO |  |  |
| EPS 60 | 1 x ALBASTRU |  |  |
| EPS 70 | 2 x ALBASTRU |  |  |  |  |
| EPS 80 | 1 x ROSU |  |  |
| EPS 100 | 1 x GALBEN |  |  |
| EPS 120 | 2 x GALBEN |  |  |  |  |
| EPS 150 | 1 x NEGRU |  |  |
| EPS 200 | 2 x NEGRU |  |  |  |  |
| EPS T 2 | 1 x VERDE |  |  |
| EPS T 4 | 2 x VERDE |  |  |  |  |
| EPS T 5 | 3 x VERDE |  |  |  |  |  |  |

- Modul de dispunere al benzilor, locul şi dimensiunile acestora se vor stabili de asociaţiile profesionale de profil.

ANEXA  3

REFERINŢE TEHNICE

Notă:

1. Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării reglementării tehnice;

2. La data utilizării reglementării tehnice, se va consulta ultima ediţie a standardelor cu modificările ulterioare.

Reglementări tehnice

| Nr. crt. | Denumire | Publicaţia |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Soluţii cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2013”. | proiect de reglementare tehnică notificat |

Standarde

| Nr. crt. | Indicativ | Denumire |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN 13707+A2:2009 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişurilor. Definiţii şi caracteristici; |
|  | SR EN 13956:2006 şi SR EN 13956:2006/AC:2006 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici |
|  | ETAG 004:2000 | Ghidului European pentru Agrementarea Tehnică a Sistemelor de Izolare Termică Exterioară; |
|  | ETAG 014:2011 şi ETAG 020:2006 | Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termică exterioare; |
|  | SR EN 13496:2003 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la smulgere a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS) (încercare cu bloc de spumă); |
|  | SR EN 13497:2004 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la impact a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS); |
|  | SR EN 13498:2004 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la penetrare a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS); |
|  | SR EN 13499:2004 | Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificaţie; |
|  | SR EN 13500:2004 | Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală. Specificaţie; |
|  | SR EN 13162:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie; |
|  | SR EN 13163:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie; |
|  | SR EN 13164:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS) Specificaţie; |
|  | SR EN 13165:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie; |
|  | SR EN 13167:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie; |
|  | SR EN 13170:2009 | Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie; |
|  | SR EN 822:1997 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea lungimii şi lăţimii; |
|  | SR EN 823:1997 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea grosimii; |
|  | SR EN 824:1997 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea perpendicularităţii; |
|  | SR EN 825:1997 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea planităţii; |
|  | SR EN 826:1997 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la compresiune; |
|  | SR EN 1602+AC:1998 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea densităţii aparente; |
|  | SR EN 1603+AC:1998/ A1:2007 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator (23 grade C / 50% umiditate relativă); |
|  | SR EN 1604+AC:1998 SR EN 1604+AC:1998 /A1:2007 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate; |
|  | SR EN 1607+AC:1999 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe; |
|  | SR EN 1928:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea etanşeităţii la apă |
|  | SR EN 1935:2003 şi SR EN 1935:2003 /AC:2004 | Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare; |
|  | SR EN 12051:2001 | Accesorii pentru construcţii. Închizători pentru uşi şi ferestre. Condiţii şi metode de încercare; |
|  | SR EN 12087:1999 şi SR EN 12087:1999/A1:2007 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin imersie. |
|  | SR EN 12086:1999 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă; |
|  | SR EN 12091:1999 | Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ; |
|  | SR EN 12207:2002 | Ferestre şi uşi. Permeabilitate la aer. Clasificare; |
|  | SR EN 12208:2002 | Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apă. Clasificare; |
|  | SR EN 12210:2002 SR EN 12210:2002/AC:2003 | Ferestre şi uşi. Rezistenţă la încărcarea din vânt. Clasificare; |
|  | SR EN 12311-1:2002 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului |
|  | SR EN 12311-2:2010 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 12310-1:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Partea 1:Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la sfâşiere (cu cuiul) |
|  | SR EN 12310-2:2001 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la sfâşiere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 12316-1:2002 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea rezistenţei la desprindere a îmbinărilor. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului |
|  | SR EN 12316-2:2001 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 12317-1:2002 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului |
|  | SR EN 12317-2:2011 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 1107-1:2002 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea stabilităţii dimensionale. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului |
|  | SR EN 12365-1:2004 | Feronerie pentru clădiri. Profile de etanşare pentru vitraj şi garnituri de etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 1: Cerinţe de performanţă şi clasificare. |
|  | SR EN 12 400: 2003 | Ferestre şi uşi. Durabilitate mecanică. Cerinţe şi clasificare |
|  | SR EN 12608:2004 | Profile din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare; |
|  | SR EN 12730:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la sarcină statică |
|  | SR EN 14351-1+A1:2010 | Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi / sau etanşeitate la fum; |
|  | SR EN 13501-1+A1:2010 | Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1:Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc |
|  | SR EN 13501-2+A1:2010 | Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare |
|  | SR EN 13501-5+A1:2010 | Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor expuse la un foc exterior |
|  | SR EN 495-5:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilităţii la temperatură scăzută. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 1548:2008 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Metoda pentru expunere la bitum |
|  | SR EN 1296:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Metoda de îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată, la temperatură ridicată |
|  | SR EN 1297:2006 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Metodă de îmbătrânire artificială prin expunere pe durată lungă la combinaţia de radiaţii UV, temperatură ridicată şi apă |
|  | SR EN 13948:2007 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea rezistenţei la pătrunderea rădăcinilor |
|  | SR EN 1844:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la ozon. Foi hidroizolante pentru acoperiş de material plastic şi cauciuc |
|  | SR EN 12691:2006 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea rezistenţei la impact |
|  | SR EN 1109:2001 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea flexibilităţii la temperatură scăzută |
|  | SR EN 1110:2011 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată |
|  | SR EN 12039:2002 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea aderenţei granulelor |
|  | SR EN 1931:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă |
|  | SR EN 1931:2003/AC:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă |
|  | SR EN 13583:2002 | Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la impactul grindinei |
|  | SR EN 13956:2006 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea aderenţei |
|  | SR EN 1848-2:2003 | Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, lăţimii, perpendicularităţii şi planităţii. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |
|  | SR EN 1849-2:2010 | Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea grosimii şi masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş |

# Text boxes

FIGURA 3 – ALCĂTUIRI  DE  TERMOHIDROIZOLAŢII  (TH)

LA  ACOPERIŞURI  TERASĂ

TH  LIPITE

| LEGENDA |
| --- |
| 1 | Strat suport existent rectificat şi curăţat (şapă, beton de pantă) |
| 2 | Strat suport hidroizolaţie existentă reparată şi curăţată |
| 3 | Amorsaj |
| 4 | Barieră contra vaporilor cu strat de difuzie-decompresiune - compensare |
| 5 | Strat de protecţie şi separare |
| 6 | Strat pentru lipirea plăcilor termoizolante pe toată suprafaţa (mastic de bitum, adezivi, membrane termoadezive) |
| 7 | Strat termoizolant din plăci lipite în benzi sau nelipite |
| 8 | Strat hidroizolant aplicat flotant cu lipire doar la suprapunerile membranelor |
| 9 | Strat hidroizolant lipit pe toată suprafaţa |

| 10 | Strat de 5 cm grosime din pietriş, pentru lestare şi protecţie |
| --- | --- |
| 11 | Dale prefabricate pe strat de nisip sau pe suporturi (ploturi) fixe sau reglabile |
| 12 | Strat termoizolant din plăci lipite pe toată suprafaţa sau din produse aplicate in situ*) |
| 13 | Strat hidroizolant caşerat în fabrică pe plăcile termoizolante sau lipite in situ (cu adezivi, cu membrane termoadezive, etc.) |
| 14 | Şapă armată din mortar de ciment |
| 15 | Hidroizolaţie mono sau bistrat lipită, având pe faţa superioară protecţie la UV (autoprotecţie sau o vopsea reflectantă aplicată in situ) |
| *) | Termoizolaţia din spumă rigidă de poliuretan se aplică pe suport (reper 2 sau 4) fără strat de lipire (6), şi se protejează la UV cu vopsea, iar contra acţiunilor mecanice cu pietriş (10), dale (11) sau şapă (14) |

FIGURA 4 – ALCĂTUIRI  DE  TERMOHIDROIZOLAŢII  (TH)

LA  ACOPERIŞURI  TERASĂ  GRĂDINĂ

LEGENDA:

| 1 | Strat suport existent, şapă sau beton de pantă, rectificat şi uscat |
| --- | --- |
| 2 | Amorsaj |
| 3 | Barieră contra vaporilor cu strat de difuzie-decompresiune - compensare |
| 4 | Strat de protecţie tehnologică |
| 5 | Termoizolaţie din produse, aplicate in situ sau prefabricate sub formă de plăci, atestate pentru acest domeniu de utilizare |
| 6 | Idem 5, din plăci greu compresibile |
| 7 8 | Şapă armată din mortar de ciment Strat hidroizolant cu strat de difuzie-decompresiune - compensare |

| 9 | Strat hidroizolant aplicat flotant cu lipire doar la suprapuneri |
| --- | --- |
| 10 | Strat hidroizolant cu autoprotecţie sau protejat cu un strat barieră contra rădăcinilor |
| 11 | Strat drenant din agregate naturale sau reciclate |
| 12 | Strat drenant (membrane cu ploturi, plăci profilate drenante şi de retenţie, etc.) |
| 13 | Strat filtrant (geodren) |
| 14 | Substrat vegetal (sol) |

NOTĂ: Această figură este o schemă de principiu şi nu constituie un detaliu de execuţie

Legendă:

- diblu expandat prin batere:

1a – cui de polimeri

1b – cui de metal

- diblu expandat prin înşurubare:

2a – şurub metalic cu diblu

Exemplu de fixare a profilului de soclu

Vederi şi secţiune

Unul din modurile de dispunere a adezivului pe placă (benzi pe contur şi puncte în interior în dreptul diblurilor)

Poziţionarea plăcilor în zona ferestrelor

Îmbinarea plăcilor la colţurile clădirii

Dispunerea diblurilor în “W”

Dispunerea diblurilor în “T”

Dispunerea diblurilor pentru fixarea plăcilor din vată minerală bazaltică (MW) deasupra soclului, la colţ şi în câmp curent.

Armarea suplimentară a colţurilor

Mod de dispunere a membranelor bitumate

pentru etanşarea zonei de capăt

Bandă de 1/3 din lăţimea membranei bitumate, derulată pe linia de pantă